（A061_W000_AC20_AC31_ACT7_AB4D）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用7（2） | v-cut 30-60》45 | 20180901 | A061,W000,AC31,AC20,ACT7,AB4D20180817 |
| 共用14 | 1.2hole更改为槽 | 20180810 | A06120180804 |
| Cam8 | 板涨缩 | 20180726 | 协议 |
| 共用8 | 翘曲 | 20180328 | 工程 |
| 共用2（1） | 删除重复板厚公差 | 20171211 | 销售 |
| Gy2(3)3(2)(9)4(4)5(2)(3)(4)(5)6(3)(4)4(4)9,10,11,12,13 |  | 20171201 | A061W00020171027 |
| 共用1（4） | 删除需要在板面增加ROHS字样标记，。。。。空间不够需要跟客户EQ确认 | 20171012 | A061W0002011006 |
| 共用1（4） | ROHS | 20170929 | A061W00020170935 |
| 共用4(4(3)) | 可批量 | 20170413 | Gc |
| 共用4(4(3)) | 见常规评审 | 20170323 | Gc |
| 共用4(4) | 阻抗 | 20170317 | Gc |
| 共用5（2） | 散热塞 | 20170316 | A061w00020170327 |
| 共用4（4） | 阻抗理论值 | 20170213 | A061W00020170208 |
| 预审3 | 耐压测试 | 20161104 | 工程 |
| 公用部分：2（3）），6（2）） | 板材：阻焊油墨 | 20160721 | A061W00020160645 |
| 公用部分:1(2)) | 标记 | 20160705 | 销售 |
|  | Ac20等同A061 | 20160705 | AC2020160706 |
| 共用部分：3；5 | 删除 | 2016.05.09 |  |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

  - 电测试章加在焊接面，或在板边缘划线，位置可以根据设计情况在不影响装联的前提下自定，注意优先选择盖电测章

  - 公司等标记没有特殊要求优先丝印在焊接面左上角(从焊接面看板时的左上角，若焊接面不印字符可加在元件面)，板内面积较小无法加下，可以加在附边上。但是生产厂家标识必须印在每个单元内。焊接面判断：顾客PN号所在的面含“COMP”为元件面，那么另一面即为焊接面（如图显示即为元件面）；

  - 对于客户的技术资料中的板号与GERBER文件上的板号不一致时，必须反馈处理。客户资料一般在文件名压缩包及PCB加工申请单上有，制作通知单上的客户型号就是板号，要与顶底层线路上的板号要一样，见下图：

下面为制作通知单：

下面为PCB加工申请单：

下面为顶底层线路层：

4)表面工艺要符合ROHS要求，如果表面工艺是喷锡或无铅喷锡的需要跟客户EQ确认更改为沉金;

- 板材、叠层：

  - (删除)

  - 对于客户处的B版本资料（例如客户名为：*R1B，即最后一个字母代表客户方的版本升级），在给出调整后叠层的同时，请提出建议确认是否可参考A版本的叠层（即为客户名为：*R1A）；

3）顾客认可的板料要求如下（非背板）

若是背板，则按顾客文件指定的板料等级

“针对孔墙（孔壁间距）≤0.6mm且层数＞6层的设计，或者铜厚≥2oz的设计，均禁止使用1506/1500，7628/7629/7630的芯板和半固化片；”，若需要使用需要与顾客确认。

- 钻孔：

  - 孔壁铜厚按最小20、平均25UM控制；全板镀金的板，孔壁铜厚最少25UM；

  - （A）PCB板上连接器的压接孔（0.5mm以下，0.5mm，0.6MM、1.0MM压接孔识别：陈列、排插，有规刚多排均匀分布，各孔中心距在X、Y方向上分别等长），孔径公差按：+/-0.05MM。（注：①如顾客文件中己经对上述两类孔进行了标注，则按标注制作；但对分布规则，顾客对上述两类孔径备注的公差却不是压接孔公差，需与顾客确认按压接孔控制。②对分布随机、无规则、零散0.5mm，0.6MM、1.0MM的孔按常规公差控制。）；

（B）对于规则排列，丝印框为XS、XP之类的器件，如客户没有提出压接孔公差要求，需反馈客户确认或按压接孔控制

  - 客户定义的金属化孔，盘孔等大或盘比孔小的PTH需与顾客确认；

  - NPTH设计有焊盘时，内层直接删除，外层焊盘直径比NPTH孔径大0.5MM以下时，直接删除此独立焊盘；

  - (该条已删除)

  - 设计重孔可以删除小孔，设计交叠孔，必须反馈确认；

  - 过孔不允许破盘；

  - 所有订单中设计有0.6MM和3.5MM的金属化孔时，对于如下图两种情况的公差按+/-0.05MM公差控制，对于0.6MM的如有其它设计需与客户确认时，则需与顾客确认是否按此公差控制，对于3.5MM的孔如不是如下情况按正常公差制作：

  - 常规孔径公差：

- 线路、表面工艺：

  - 内层削铜需要达到铜距离板边12-20MIL；

  - 贴片焊盘蚀刻公差+/-10%；

  - 如客户设计线路分布不均，内层可以加流胶点，外层可以加分流铜块，内层：铜点直径1.27MM,中心距离1.8MM, 距离线路2.0mm以上。外层：直径0.76MM ,中心距离1.27MM,距离线路2.0mm以上；

  - 阻抗线宽公差：外层：±15%，内层+/-10%；线宽<10mil, 按+/-1mil，线宽>=10MIL,按+/-10%，两者取严的控制；工程在计算理论阻抗的时候一定要按客户的要求，客户要求阻抗值多少，我们理伦值就要算到多少（如客户要求阻抗为100 OHM，工程理论计算就要算到100 OHM）

①当订单要求树脂塞孔POFV工艺（树脂塞孔电镀填平），采用0.33oz基铜，按如下流程可以满足阻抗线公差要求。0.5OZ基铜减薄铜到12+/-2um也可以满足。

关键流程：前工序—层压（使用12um铜箔）—树脂钻孔—沉铜1—板镀1—镀孔干膜—镀孔—退膜—树脂塞孔—磨板—减薄铜【15um，范围（-3，+6）】—磨板1—后工序

②.当订单要求树脂塞孔非POFV工艺（选择性树脂塞孔），可以满足阻抗线公差要求。

③. 客户设计存在背钻+树脂塞孔非POFV工艺（选择性树脂塞孔不镀铜），按常规评审办法，可以批量制作制作。

  - 沉金板须备注金厚大于0.05UM，金手指板须备注金厚大于0.76UM；

  - 金手指：（无特殊说明时）

- 过孔工艺：

  - 过孔设计位于贴片焊盘中（via in pad）的设计，过孔采用树脂塞孔（需按照POFV工艺），（如下图所示的散热焊盘也需要采用数脂塞孔的方式）；

  - 板内ICT测试孔设计为一面正常阻焊开窗，另一面无阻焊窗，允许在无阻焊开窗面添加小窗，按不塞孔处理；其他板内单面开窗的过孔（不含散热焊盘上的盘中孔），允许在无阻焊开窗面添加小窗，按不塞孔处理

  - PCB板内16mil及以下孔径的双面未开窗的过孔要求阻焊油墨塞孔

  - BGA下的所有双面未开窗过孔（不含背钻过孔/ICT测试孔）要求阻焊油墨塞孔

  - BGA下的背钻过孔要求采用树脂塞孔处理或POFV工艺处理，其他区域背钻过孔不塞孔

  - 有时说明文件跟上述协议不一 致，且发现所给的光绘文件中过孔均有阻焊开窗，为避免此问题的重复确认，按如下操作：不管所给的光绘文件中过孔是否阻焊开窗：

- 在印制板加工申请单中有说明的，按说明制作；

- 在印制板加工申请单中有说明的但与以上协议不一致，与顾客确认

- 在印制板加工申请单中无说明的，按以上协议；

- 阻焊、字符：

  - 顾客原文件焊盘间距小于0.195MM（即7.67mil）的SMT焊盘，阻焊可直接开通窗处理(间距大于等于0.195MM必须作绿油桥)；

  - 客户阻焊油墨指定型号为：Nanya LP-4G,需备注在ERP中；

顾客认可的感光型油墨（包含塞孔油墨清单如下）：

长兴化工（Etertec）：780系列

太阳油墨（Taiyo）：PSR4000系列

田村电子（Tamura）：DSR2200/DSR330系列

南亚油墨（Nanya）：LP-2G/LP-4G系列

亨斯迈（Huntsman）：Probimer77系列

  - 字符上焊盘或入孔，优先将字符移开。如设计字符相互重合，需进行单板确认。超出PCB外形边框线以外的字符与图形请与我司确认后删除。器件丝印外框最大偏移≤6mil。

  - 阻焊膜最小厚度为0.01mm（含导线面和基材表面)，导线角位处阻焊膜最小厚度为0.005mm。SMT焊盘处阻焊膜最大厚度不能超过焊盘0.035mm，塞孔面阻焊膜最大厚度不能超过附近焊盘0.05mm

- 外形、拼板：

  - PCB板四周板角外形如果设计为直角，加工时按直径5.0MM的圆角(即半径R2.5MM)处理。板角外形非直角时按文件处理。单板有一边有工艺边时，只将工艺边导圆角，连工艺边单板不导圆角；

  - 没有特殊说明，V—CUT残留厚度为PCB板厚的40％，公差+/-0.1MM，角度为45度公差+/-5度，板厚大于等于2.0MM时V—CUT残留厚度0.60+/-0.10MM；

  - 若无合适定位孔，允许在工艺边（优先考虑）或板角空位增加2.0mm(NPTH)；

  - ①所有SMT板都应该有基准标识，若SMT板上没有基准标识，必须及时通知客户确认，对于有工艺边的板(无论板内有没有基准点)，必须双面增加基准标识，基准点大小为1.5MM，阻焊开窗3.0MM，每面增加三个（只有一个工艺边时，加两个），具体位置为工艺边的中间离两端4.0MM,见下图）

②定位基准标识设计尺寸的蚀刻公差要求为±0.05mm，蚀刻后光学点平滑、光亮，平整度在0.01mm以内。此点要求CAM制作按返光点在BGA焊盘尺寸补偿基础上再多补偿0.5mil制作即可。

③定位基准标识2.5mm范围内不允许添加供应商LOGO或其他标识

  - 外形公差：

- 其他：

  - 翘曲度要求：

若果外形尺寸有任一边大于等于450MM，并且板中有SMT或BGA时，CAM在ERP备注：翘曲高度要小于等于2mm.

当翘曲度小于等于0.5%时,板任意一个角翘曲高度≤1.5mm，检验翘曲度时取两者之间最小值(在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲＜0.1%的板子直接制作,在ERP翘曲计算软件中计算出的对于理论翘曲≥0.1%的板子，先发技术中心评审后，再和客户EQ确认)

9.无特殊要求时孔铜按下表执行

10.表面处理

化学镍金（ENIG）：金厚0.05~0.1um，镍厚3~6um

金手指（Gold Finger）：最小金厚0.8um，最小镍厚2.5um

化学锡（ImSn）：锡厚0.8~1.2um

表面处理方式禁止使用有铅喷锡和无铅喷锡两种

11.板厚公差

12. 孔位公差：

印制板中的钻孔位置与设计文件中的钻孔位置的最大孔位偏差应在±0.076mm范围内，其中同一连接器内部的孔位偏差应在±0.05mm范围内

13.厚铜板（内层所有层设计铜厚 ≥2oz 的PCB定义为厚铜板：）

①介质层要求:厚铜板PP要求选择含胶量≥55%的PP，优选顺序106 > 1080 > 2116，禁止使用1506/1500或7628/7629/7630的PP; 厚铜板必须保证最小完成介质厚度≥4mil，介质层必须包含2张（或以上）PP，Core建议使用2 张PP配本结构

②内层非功能焊盘：为保证可靠性，厚铜板内层至少需保留4层孔盘，保留的孔盘需对称且均匀分布

③孔铜：厚铜板孔壁镀铜最小厚度≥25um

④介质耐电压要求：

设计文件中有介质耐电压测试要求的厚铜板需要100%进行介质耐电压测试（测试前无需进行回流预处理）。

测试条件：电压为1500VDC（每秒爬升500V），1500V维持5秒。

通过标准：测试中不能出现闪络、击穿现象，且电压稳定时间内漏电流小于0.1mA

14. 如果板上含有如下图特征的140PIN连接器焊盘，其中一个非金属化定位孔HOLE120M(1.2mm)改为如下槽孔，槽孔孔径公差精度为：槽宽：+/-1.97mil、槽长：+/-3mil，且在不影响走线、接地层的情况下，允许刮铜离孔0.5mm以保证孔壁不露铜。

判断标准：双排140个焊盘（每排70），焊盘中心距0.8mm ，两端各有一个非金属化定位孔，孔径分别是0.8mm和1.2mm，需要工程对1.2mm孔作修改。如果加工文件已按上述设计则不用理会本修改要求。对于不能确认的请和顾客确认。

HOLE120M

预审部分：

- 客户没有特殊说明的，层间最小介质厚度为0.09MM；内层铜1OZ、外层基铜0.5OZ；

- 我司确认调整后的叠层方案时，请同时提供客户设计叠层，以便客户有个对比并快速回复确认；

- 提供网络表文件的，需要与GERBER核对网络表；

- 确认邮件：

  - 注明样板还是批量；

  - 邮件主题注明是第几次确认；

- 若客户提供的原始文件中有孔符图层，则务必需要将该层调入到TGZ文件中；

- 当客户有耐压测试要求时，预审必须确定测试条件并提供CAM，客户没有提供时反馈客户提供

CAM部分：

- PTH孔径≤2.0mm：内层非功能性焊盘应删除；PTH孔径＞2.0mm: 内层非功能性焊盘视情况建议删除。允许加泪滴；

- PCB板上设计的板号、盘号、层标记（一般设计在板边）都需要盖油处理；

- 打叉板要求：拼板上允许报废单元的数量不超过拼板上单元总数的20%(即客户拼板单元数<5拼的,不允许单拼报废)，且每一批含有报废单元的拼板数目不可以超过交货拼板总数的5%；研发板(样板)不允许打叉

- 顾客对孔符图层的要求：

  - 若预审提供的TGZ文件中含孔符图层，则需将孔符图层打印成PDF格式，然后命名为“工号_drill.pdf”，随CAM制作文件提交至文控保存；

  - 打印PDF文件时，需将孔符图层拆分开成2页（可旋转后将图形最大化），样式如以下工号_drill.pdf效果（原始drawing.pdf为客户提供的原始drawing层打印的PDF，工号_drill.pdf为drawing层拆分后打印的效果）；

  - 若原始文件TGZ中无drawing层则忽略此要求；

  - NP更改单如果出现要求更改钻孔而没有提供孔符图的情况，按部分客户要求没有提供孔符图，不提供图纸处理，并且将前版本的图纸删除

- 非金属化孔设计有焊盘时，内层应直接删除；外层焊盘直径比非金属化孔孔径大0.50mm以下时，需直接删除此独立焊盘。如非金属化孔设计位于大铜皮处，大铜皮与非金属化孔之间应保证大于等于0.50mm的宽基材隔离带

- 多层板内层线路铜皮距离板边1.0mm，不满足修改得到1.0mm，以避免内层板边露铜，非铜皮物件按我司常规制作

- 电性能测试的测试条件：测试电压≥200V，短路电阻20MΩ，开路电阻20Ω

- 板涨缩偏差

板涨缩偏差定义为板内相距最远的两个定位基准点（Mark to Mark）的最大位置偏差。该偏差要求如下表：

| 两定位基准点距离 | ≤ 500mm | >500mm |
| --- | --- | --- |
| 最大位置偏差 | ≤4mil | ≤5mil |

工程提供板内相距最远的两个定位基准点（Mark to Mark）的最大位置（及偏差），ERP终检备注：需要测量板涨缩偏差，见xxx图纸