共用部分：

- 标记:

  - 标记加在顶层字符，当顶层字符无法加时如何处理，只加UL、94V-0和生产周期；

- 钻孔：

1）孔径公差严于公司的能力，按公司能力制作；

- 线路、表面工艺：

  - 断线头按文件制作；

  - 蚀刻铜字间间距太小，可以移动铜字来调整间距；

- 阻焊、字符:

  - 器件孔或过孔的阻焊开窗比盘小，比孔大，按文件制作；

  - 同一位的蚀刻字，阻焊字和字符字同时存在时，只保留铜字；

  - 阻焊桥不够4mil，按开通窗制作；

  - 字符上大锡面，按文件制作（先喷锡后字符）；

- 外形、拼板:

  - 外形公差严于公司的能力，按公司能力制作；

预审部分： 无

CAM部分： 无