（D000）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	1.标记3）
	20210421
	D000新增客规佘丹凤2021-04-20660025民品顾客质量要求评审表

	共用3,8
	3.钻孔3）孔径公差 工具孔

8.表面处理：喷锡
	20200508
	D000Q／UT.SX030301.018-2019 PCB板物料技术规格书S-00059-1901 PCB板技术协议（兴森快捷吴枬英2020-04-30顾客质量要求评审表

	共用3（3）7,8
	孔径公差
	20190318
	

	FPC3
	加点胶
	20190109
	D00020190114

	
	
	20181124
	标记

	FPC打叉
	
	2017/7/21
	D00020170721

	共用部分1
FPC
	标记
Fpc
	20160902
	D00020160851

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
来源于：PCB板物料技术规格书  Q/UT.J03.005-2019
共用部分：
1. 标记:
1) 此客户所有订单均不加无铅标记；
2) 电测后采用板边画线
3) 制板说明中无要求时，刚性板必须添加我司全套标记（UL+ FPlogo）和周期，板内空间不足时可全部添加在工艺边上，刚揉板和揉性板可不添加UL标记。
2. 板材、叠层：
1) 若板厚＞0.75mm，VCUT余厚＝板厚/3 ±0.1mm。而板厚≤0.75mm和板厚＞2.5mm的V-CUT余厚，顾客会特殊说明；
3. 钻孔：
1) 新投订单，凡是成品孔径大于等于焊盘直径的孤立孔一律按照NPTH孔制作；
2) 顾客无特殊说明，孔铜按最小20、平均25UM控制；
3) 孔径公差：
	类型
	孔径mm
	公差mm

	PTH
	0-0.3
	+0.08/-∞

	
	0.31-0.8
	±0.08

	
	0.81-1.6
	±0.1

	
	1.61-2.5
	±0.15

	
	2.51-6.3
	±0.3

	NPTH
	0-0.3
	±0.05

	
	0.31-0.8
	±0.05

	
	0.81-1.6
	±0.08

	
	1.61-2.5
	+0.1/-0

	
	2.51-6.3
	+0.3-0

	工具孔Tools Hole
	工具孔中心距离偏差±3mil


4. 过孔工艺:
1) 除非设计文件中另有规定，导通过孔（包括BGA处过孔）需绿油塞孔；
5. 外形、拼板:
1) 顾客外形以Mechanical1层为准，此层除有外形轮廓外，还可能存在一些要加圆孔或异形孔的图形。而GKO层上的物体工程制作时可以忽略；
6. 翘曲度:
1) 无要求时，翘曲度最大按0.5%控制；
7.SMT及BGA尺寸：
       SMT尺寸公差+/-10%; BGA尺寸公差+/-5%

8.表面处理：


喷锡：2-40μm

    镀金：Ni：最小2.5μm，Au：最小0.8μm

    沉金：Ni：最小3.0μm，Au：最小0.05μm

预审部分： 无
CAM部分： 
    1. 客户文件中附边上的字符不允许删除，如下图：
[image: image1.png][To! d000157a0]
Step: cado -

= X CR— 7
=
[Ollpincs
E_Com— —7
B _r—
- ,
o }
B Com—
B E— ,
B Erm— !
B Commm
B CE—
B }
B E—
B Ca—
B Co—
3
L
7 }
1

£: T

e e e e T





    2.打叉板要求

      不允许打叉出货

FPC
1. 电测章:柔性板和刚柔板不用画线也不用盖电测章。
2. 如果客户制板说明对叉板没有要求，柔性或刚柔板，20拼板以下（含20拼板）按照2叉，20拼以上最多允许3个打叉，叉板对应的MARK点需要用黑油笔涂黑   
3. 顾客要求在刚柔结合处加点胶处理
