| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 6-10 | 20220908 | DE0010Quality Specification of B&B-updated 2021李艳敏2022-05-20顾客质量要求评审表 |
| 共用部分 | 5.字符设计 | 20211109 | DE0010 / V004 字符特殊要求李艳敏2021-11-02DE0010民品顾客质量要求评审表 |

（V004）顾客特殊要求

共用部分：

- 标记:

  - 如果客户在原始文件或制版说明内没有要求添加FP logo，UL logo，无铅标记或电测章的，则我们一律不添加以上的标记。如果客户有要求添加其中一种或几种，则按照客户要求操作；

  - 顾客文件中有加指定的DATE CODE（如：645或0645），工程制作时更改为888或8888按实际生产时间控制，对应的生产周期形式为YWW(2010年后生产的新单和NOPE更改单，可以直接将YWW改成YYWW)或YYWW形式；

- 其他:

  - 如果客户文件中即使板边有设计手指但并没明确要求按金手指处理时，建议与客户确认是否按金手指制作；

  - 提供外形图纸到生产工序；新单出货时需增加附件外形图，其中外形做过测量的位置，都必须在图上标注；

- 阻焊桥：

顾客设计有阻焊桥的需按顾客设计制作，若无法保留需要与顾客确认。

- 所有标注尺寸公差无特殊说明的情况下按照+/-0.1mm控制

- 客户的要求是文件中有写明“No soldermask,silkscreen round the pads as solderstop”或者“Attention! Special agreement component marking, the IPC-A-600 does not apply!”或者“The component marking has the function solder stop.”或者“The component marking must print complete and perfect.”的型号，设计在焊盘上的丝印文字和丝印框都不允许删除，直接按文稿制作。
当客户型号为Hxxxxxxx这种格式时，如果文件设计了字符在焊盘上，而没有“No soldermask, silkscreen round the pads as solderstop” 或者“Attention! Special agreement component marking, the IPC-A-600 does not apply!”或者“The component marking has the function solder stop.”或者“The component marking must print complete and perfect.”这类要求的信息时需要与客户EQ确认是否可以删除。

- 不可以随意在板上添加任何东西，包括定位孔

- 不可随意更改客户叠层设计

8.孔径公差：PTH +/-0.076mm，NPTH按照+/-0.05mm，过孔≤0.3mm时公差+0.076 mm/-∞

9.表面处理（沉金或水金）：镍厚3~6μm，金厚0.05~0.1μm

10.V-cut余厚公差+/-0.1mm

预审部分：

- 此客户阻焊油墨型号按顾客说明要求，如果没有指明油墨型号，按公司默认的油墨型号制作；

CAM部分： 无