共用部分：

此客户的板，必须备注“此板为半导体测试板”；

以下各项目首先应以客户提供的资料要求为准，客户未提供相关资料要求的则可参考以上内容操作；

- 标记:

  - 在DUT面标识上六位的生产日期MMDDYY，库力索法的标志客户名字（客户自己会提供）和产品编号（请注意检查是否完整，尤其是版本号是否已加上）；不可加快捷标志，如果标识的生产国家名字不符应予以修改（例如：made in USA 更改为 made in China）；

- 板材、叠层：

  - 除非文件说明，所有基铜厚度都不可小于1/2OZ；

- 钻孔：

  - 顾客没有特别要求，厚径比＞20：1时，最小孔铜按20UM；厚径比≤20：1时，最小孔铜按25UM；

- 线路、表面工艺：

  - 外层线路的焊环最小为5.9mil；

  - 信号线线宽线距公差为+/-10%；

  - 除非文件说明，否则表面处理中金厚最小50微英寸，镍厚最小150微英寸；

- 其他:

  - 除非文件说明，平整度要求以0.3%；

  - 电测试要求：导通电阻5欧姆，最小绝缘电阻50 0兆欧，测试电压需要500V、每块板要求加盖测试章，提供测试报告，工卡要备注；

  - 阻抗测试要求，提供报告同时要提供对应的测试附连片和连续实际测试值；工卡要备注；

  - 提供出货报告，其中要求包括离子污染度测试和切片测试报告；工卡要备注；

  - 提供可焊性测试板，报废板亦可（不需做可焊性测试实验），工卡要备注；

预审部分： 无

CAM部分： 无