共用部分：

- 标记:

  - 除非顾客特别说明（比如要求RoHS Compliance），否则不添加无铅标志；

  - Gerber文件上不允许存在两种LOGO和UL标记，需删除GIC的LOGO和UL标记；

  - 按照图纸要求，供应商的LOGO和UL标记，94V-0和生产周期必须加在丝印或外层线路指定位置；

  - 没有指定要求时，按下列优先级加标记：

      - 优先加焊接面线路蚀刻标记；

      - 其次加于焊接面字符层；

      - 再次加于元件面字符层；

  - 电测通过后，每一个单元需盖电测章。按顾客说明图纸指定位置加盖电测章，没有指定位置要求盖在生产周期和LOGO附近；单元内加盖不下可加在辅助边上；无任何位置加盖电测章，需提供一份电测试合格报告；

- 钻孔:

  - 文件中没有说明，孔壁铜厚最小25.4um；

- 线路、表面工艺:

  - 分流点添加除按顾客说明外，其他添加需与顾家确认；

  - 顾客特殊说明外，可删除内层孤立盘；

  - 如顾客没有说明时，沉金金厚按0.05-0.20um，镍厚按2.54-5.08um；

  - 成品焊环：外层最小2MIL，内层最小1MIL；

- 过孔工艺:

  - 盘中孔塞树脂，需要表面电镀平整。非导电树脂型号：SAN-EI(山荣）PHP-900,导电树脂型号：DuPont(杜邦） CB100；

- 阻焊、字符:

  - 除文件特别说明外，阻焊油墨使用Taiyo PSR-4000系列；

- 外形、拼板:

  - 顾客没有要求时，外形尺寸公差按+/-0.13MM；

- 其他:

  - 给顾客提供贴片或光绘文件时，以ZIP的格式发送；

  - 顾客没有要求，翘曲度按最大为0.7%；

  - 交货板和测试附连条需加一一对应的阻抗序列号；

  - 当各种文件的相同要求发生冲突时，按照以下优先级顺序执行：

      - 订单合同要求；

      - 生产图纸和Gerber文件；

      - 本规范内容；

      - 最新的IPC-A-600接收标准；

      - IPC-6012B最新验收标准，如果没有特别指出，则按II级验收；

      - IPC-6012B修订1上要求；

      - IPC-TM-650测试手册；

预审部分：

- 双面板可参照图纸要求，选用生益，联茂、Isola或同等性能的板材；

- 多层FR4板必须选用生益S1170或者IT-180A板材，除非顾客有特殊要求；

- 没有要求，阻抗公差按+/-10；

- 没有要求时，板厚＞1MM，按+/-10%控制；

CAM部分： 无