（G002）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 共用:1;3.2;4.1 预审:1,2,3 | 过孔工艺;外形公差;翘曲度 | 2016.03.22 | G00220160338 |
| 共用部分:1 | 过孔工艺，删除 | 2016.03.21 | 杜香华 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 过孔工艺(制板说明中无要求时):

1)小于或等于0.5mm的via孔和焊盘都要求塞孔盖绿油，大于0.5mm的via孔只盖绿油不塞孔，

若文件中过孔有阻焊开窗，则删除过孔阻焊开窗（测试点除外）

2).BGA处封装面盖油并塞孔，若提供的文件中封装面开窗，则删除开窗；另一面若过孔阻焊开窗则删除阻焊开窗，盖油处理（测试孔除外）

- 阻焊、字符:

  - 此客户每个贴片器件管脚（含BGA）之间要有绿油桥,但器件管脚（含BGA）焊盘上不能有绿油；

  - 无论客户原文件何标识，板卡两面的丝印文件编号框中最下面一行（年月日）均要删除。（如下面图2、图3所示）。（无论新单，NOPE更改单都要删除文件编号框中最下面一行的年月日）：

- 外形、拼板:

  - 外形长方形四角要做成圆弧角(R5mm)；

2) 外形公差+0-0.2mm

- 其他:

  - 客户板曲要求为0.70%

  - 《PCB加工要求》（文件编号：GK-TS-SHT-03）中“面积”栏内数值与相应的protel文件尺寸不一致时，以protel文件中实测尺寸为准；注明：面积栏数值即指长宽尺寸；

  - 其它未提到的具体见此客户的客户协议；

  - 关于Mark点添加请参见附件：

预审部分：

1.表面处理：

制板说明中无要求时，按有铅喷锡

2.阻焊：

制板说明中无要求时，按绿色阻焊

3.字符

制板说明中无要求时，按白色字符

4. 标记: 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期

CAM部分： 无