共用部分：
1. 标记:
1) 请加电测章；
2. 线路、表面工艺：
1) 此客户的水金，沉金，金手指板的金厚必须达到IPC 2级标准，具体数值为：水金板及沉金板金厚：不小于0.05um，金手指金厚：不小于0.8um；
3. 其他：
1) 出货时请提供板材及油墨符合RoHS标准的证书；
预审部分： 无
CAM部分：
1. 请提供拼板图给客户；
