共用部分：
1. 标记：
1） 客户没有特别说明，周期形式为YYWW；

2） 除客户要求加无铅标记，其余都不允许加无铅（Pb）标记；
3） 同时印有顾客LOGO和我司FP LOGO时，要保证顾客LOGO尺寸大于我司LOGO；

4）电测章：SU数≤16时，客户要求所有通过测试的板均需盖电测章；SU数＞16时，电测章盖在附边；针对没有附边及空间盖章的订单， 需要提出EQ
5）客户要求所有板子加UL标记（需包含FP logo、Date Code、94V-0阻燃等级）（客户没有要求请默认加），如果客户有特殊注明不加，需跟客户确认；
2. 板材、叠层：
1） 客户没有特别说明，层间厚度最小4MIL；

3. 钻孔：
1） 客户没有特殊要求，孔铜按最小20、平均25UM控制；

4. 线路、表面工艺：
1） 客户没有特别说明，内层非功能性焊盘需要删除处理；

5. 外形、拼板：
1） 客户没有特别说明，若存在有附边要求V-CUT，必须设计V-CUT COUPON，具体做法见公共部分第8点“其他技术协议”；

2） 客户没有特别说明，附边上的基准点及工具孔按公共部分第8点“其他技术协议”；

6. 其他：
1） 此客户若要求加“MADE IN USA”或文件内存在有“MADE IN USA”，工程处理时都要删除“MADE IN USA”；
2） 有关客户说明“菲林使用的P/N号”与板内不矛盾，板内的P/N号与制作通知单一致即可；
[image: image1.png]=
=]
O
&=
&=
=
0
=
&
o]
o]
=
=
=)
=

[00905-01911

0501911 .ar





3） 以上未设计部分参考公共部分第8点“其他技术协议”；
7. 光绘要求：

1） 所有新单均光绘确认后下线；

2） 提供光绘文件时请以ZIP格式；

8. 其他技术协议：
1) 当拼板存在4个附边时：
[image: image2.png]=== 4 RAILS ===

et

Toolng Holes
4%0125" NPT

4 % mm solid round

B Fiducials
(botn sides of board)

Fiaucial surrounded
by 0.150" X 0.150"

box. Box outline is
0,020 copper trace.
No soider mask inside
of box.

Inner tayers cleared of
copper at box location.




定位孔：为4个0.125inch的NPTH孔，定位孔距离板边位置见上图；

光学点：为4个1mm的圆形铜块，光学点周边为0.15*0.15inch的方形保护环，保护环线宽为0.02inch，保护环内部开窗，与保护环相对应的内层线路不铺铜。光学点距离板边位置见上图。

2） 当拼板存在2个附边时：
[image: image3.png]Toowng Holes
4x0.125" NPT

Flauctals.
4 x 1mm S0l round
(both sides of board)
Fiduciat surreundad
by 0.150" x 0.150°
box Box outline is
020" copper trace.
No solder mask Inside

% of box.

3 © Inner layers cloared of

copper at box location.

B
o





定位孔：为4个0.125inch的NPTH孔，定位孔距离板边位置见上图；

光学点：为4个1mm的圆形铜块，光学点周边为0.15*0.15inch的方形保护环，保护环线宽为0.02inch，保护环内部开窗，与保护环相对应的内层线路不铺铜。光学点距离板边位置见上图。

3） P/N号和附边分流块添加在附边上，具体见下图(下图中灰色部分加分流块)：

[image: image4.png]Theiving allowances and part number added to rail:

SIS = Theiving allowed in
these areas.





4） 客户没有特别说明，若存在有附边要求V-CUT，必须设计V-CUT COUPON（V-CUT测试线），注意：除非有其它位置说明，否则V-CUT测试线必须设计在附边上，保证每条V-CUT有一个V-CUT测试线。

[image: image5.png]Score (V-eut) verification coupon:

When a break-away rail (scrap rail) is pre

nt a score (V-cut) verification coupon
is required. Add ONLY to break-away rails unless there is explicit permission
to add in other locations.

Electrical
Electrical Score (V-cut) fine Tost Pt Score (V-cut) |
Test Point o
! or
iactrical
Teot Paint

The lack of a score (V-cut) line would result
in a short an Electrical Test. Each Score
(V-cut] line requires a verification coupon.

- Example ~




5） 字符标识图形:
客户没有特别说明，若存在有附边的，必须在附边设计字符标识图形，注意：测试图形为2个圆形铜块，圆形铜块之间设计线连接。同时，在圆形铜块对应位置的字符层印油墨，形状长方形，印油墨区域要足够大，保证圆形铜块被完全覆盖住。 具体效果见下图：

[image: image6.png]Legend verification coupon

When a broak-away rail (scrap rail) is present. a legend verification coupon is.
fequired to assure the presence of silkscreen process completion. The copper
feature (see fig 1) should be two pads connected by a trace.

Fig 1

At legend (silkscreen) process. ink is applied over both pads resulting in no
exposed copper. The silkscreond feature should be larger and of a different
geometry than the copper features to ensure complete coverage. (see fig 2)

Fig2

The result s pictured below:





预审部分：
1. 如客户制板文件里有“ROHS comp/Lead-Free assy compatible matls”要求时，则必须使用IT-180A型号板材或同等性能的板材; 具体板材类型(S1170，S1000-2，IT180A)请按照客户订单上所列的要求，不能有替代；
2. 请工程用附件的形式发固定模板EQ给客户：

                             
[image: image7.emf]EQ.doc


CAM部分： 无
_1444481702.doc
[image: image1.jpg]/? RN AR AR 120 DY IR A T

SHENZHEN FASTPRINT CIRCUIT TECH CO.,LTD.






No.85 Neihuan Road, Nanshan District, Shenzhen, China (No.2 Building, B Block Nanshan Industry Area)    

TEL：+86-755-26051688 or 26522731  FAX：+86-755-26521515 or 26074446   ZIP: 518052.

Web: www.chinafastprint.com  E-mail: ossales@chinafastprint.com



		To

		:

		EQ接收人，写一个人名就可以

		Issue

		:

		



		Copy

		:

		

		Total

		:

		pages



		From

		:

		预审人员

		Date

		:

		



		Production P/N

		:  

		

		Customer No.

		:

		



		Customer Part No.

		:

		

		SO

		:

		





Engineering Query

		No.

		Questions     

		         Suggestion

		Confirm



		1. 

		

		A).


B).


C).


D).

		



		2. 

		

		A).


B).


C).


D).

		



		3. 

		

		A).


B).


C).


D).

		



		4. 

		

		A).


B).


C).


D).

		



		5. 

		

		A).


B).


C).


D).

		.



		6. 

		

		A).


B).


C).


D).



		



		7. 

		

		A).


B).


C).


D).

		





[image: image1.jpg]
