（V154）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审1,2 | 优先等级，翘曲度 | 20171215 | V15420171134 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示

共用部分：

- 钻孔：

  - 顾客没有特别指出，孔铜最小按20UM制作；平均厚度为25um；

- 线路、表面工艺：

  - 沉银银厚最小0.15UM、沉锡锡厚最小1.0UM；

- 其他:

  - 光绘文件需要确认；

  - 不允许在单元板板角倒圆角；

  - 需要备注“提供一块报废板单独包装给客户”；

预审部分：

1.优先等级：

PO订单中要求>制板说明中要求>客规

2.翘曲度：

单面板：最大0.75%

双面板及多层板：最大0.7%

CAM部分： 无