（S293）

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 板材、叠层：

  - 顾客完成板厚公差要求为+/-7％，如果完成板厚小于1.5MM且公差为+/-7％需反馈；

- 其他:

  - 顾客完成孔径和叠层顺序（包括字符层）按照顾客图纸要求不可更改，如有更改或矛盾必须与顾客确认；

预审部分：

- 标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期

CAM部分：

- 该顾客在板边设计的孤立铜皮（层间识别标记），CAM文件制作时每层需保留伸出边框外8MIL；