共用部分：
1. 钻孔：
1) 客户要求最小孔壁铜厚为1mil时，工程直接按常规最小20UM、平均25UM制作，无须与客户确认；
2. 其他:
1) 凡是客户型号为801-PCCXXXXXX-E 和 293-PCCXXXXXX-E，外形可能有偏公差要求，请按客户图纸要求控制；
1. 预审部分：
2. 对于客户文件中的如下要求：" VIA HOLES SHALL BE PLUGGED FROM LAYER 01 WITH UV CURABLE ACRYLIC / EPOXY LIKE MATERIAL "，请与客户确认是按非导电树脂塞孔、还是按阻焊塞孔来做。另外在建议客户用树脂塞孔时，请注明是：copper plated covered on plugged via holes；
CAM部分： 无
