（V255）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用部分
	4.叠层
	20210907
	V255 下发要求陈素华2021-06-24V255民品顾客质量要求评审表

	CAM
	2.位置号
	20210715
	工程20210715

	CAM1
	周期字体
	20200514
	GC

	CAM1
	周期字体
	20190905
	V255（AU0001)客户要求字符周期格式为非电子格式潘平彬2019-09-03顾客质量要求评审表

	共用部分3（2）
	绿油帽
	20160810
	V25520160810

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 钻孔：
a) 钻孔属性必须严格按顾客定义制作，若更改顾客孔径属性必须要与顾客确认（比如定义成PTH，所有层没有焊盘，如果做成NPTH就必须要确认）；
2. 线路、表面工艺：
a) 当顾客外层线路距板边过近时，可以直接采用极限能力(8mil)削铜，不需要确认；
3. 阻焊、字符:
a) 顾客设计字答焊盘距焊盘不足6MIL时，可以直接削字符，不需要确认；
b) 对于阻焊盘中孔塞孔工艺，顾客要求不允许出现渗油，不允许绿油冒现象
4. 叠层

1.客户要求外层铜厚为2OZ时，默认外层最小完成铜厚为63μm
2.除2OZ铜厚外，客户制板说明上的其他外层铜厚都默认为外层最小完成铜厚
3. 内层铜厚客户文件铜厚以OZ为单位我司按照IPC，文件铜厚以μm（微米）为单位需要与客户确认铜厚是最小完成铜厚还是基铜

审部分： 无
CAM部分： 
1.周期字体要求：

  备注：周期为非电子格式，用阿拉伯数字。

做法：阿拉数字周期的CAM制作字符周期属性必须是Simple属性（如下图）
[image: image1.png]e ————

File Edit Actions Options Analysis DFM Step Rout Windows _ﬁ( ntline Genesis 2000
- Graphic Editor

2v25509ca0]

? D15 94V-0
®

i

I
|H

0

0 1 ] ] ] ] o | T ] 5 1 S 1 (] ] ] e

Taozhu




2. 位置号要求：
多拼板设计的订单，板内经常会设计不同位置号。请检查板内位置号是否做成一致。
