（S76V）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1序列号 | 20210415 | 20210319工艺与客户确认的结果 |

共用部分：

1.序列号:序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

预审部分：

- 如果顾客说明出现All holes shall have a 0.0012” minimum copper barrel wall thickness时,CAM制作时直接按IPC3级控制孔铜，即最小20、平均25UM；

CAM部分： 无