（A9H2）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 1.标记2）序列号 | 20210412 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
| 预审1 | 材料 | 20171129 | A9H220171020 |
| 预审2 | 翘曲 | 20171116 | A9H220171128 |
| 预审1 | 材料 | 20171018 | A9h220171020 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 添加公司标记时，需注意所添加的标记尺寸必须小于板上顾客标记；

2)序列号:序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步

- 板材、叠层：

  - 板厚为0.4-1.0mm，公差为±0.1mm；1.2-2.0mm，公差为±10%

- 线路、表面工艺：

  - 喷锡板锡厚为2-40um；

- 过孔工艺:

  - 所有≤0.55mm的过孔，均需阻焊塞孔；

- 外形、拼板:

  - 如果需要V-CUT，V-CUT深度必须为板厚的1/3（即余厚也为1/3的板厚）；

- 其他:

  - ERP终检验收标准填写“A9H2验收标准”；

预审部分：

1.材料

客户制板说明要求用高TG板材时，需要用  IT180A板材

2.翘曲度：

无要求时，按小于等于0.5%

CAM部分： 无