（B289）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 公共部分1 | 工程制作（即删除GJB验收标准号) | 20180730 | / |
| 公共部分5 | 序列号要求 | 20191209 | B289B289段玮2019-12-05 |
| 公共部分1、 | 字符、验收标准、叠层设计、镀层、线路、翘曲、测试 | 20210722 | 李坤2021-07-07110014军品顾客质量要求评审表 |
| 预审部分1、2 |  |  |  |
| CAM部分1、 |  |  |  |
| 公共部分2、② | 取消★,调整凹蚀订单范围 | 20211125 | 刘莉梅 |
| CAM部分2、3 | 序列号要求、包装要求 | 20220112 | B289新增客户规定李坤2022-01-11B289军品顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

注意:如下内容打★时,仅对”航天恒星科技有限公司微波产品室” 的板执行对应要求,销售会在内单模版中注明,由预审指示CAM。

共用部分：

- 字符:

- 制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记;

- 此顾客的板字符不允许残缺和模糊，当顾客设计不满足此要求且没有空间优化时与顾客提出确认。

- 预审需核对文件中的客户型号是否与ERP中的客户型号一致，如果不一致需与顾客确认。(客户优先会设计在顶层)

- Nope更改单需要核实序列号格式与上版本是否一致，若不一致需要与客户确认以哪个为准制作。

2、验收标准：

- 制板说明中无要求时，默认按GJB362B-2009。

- 当验收标准为国军标、航天标准、宇航级标准时,＞2层且单一使用FR-4板材的订单需做凹蚀工艺，凹蚀深度在0.005mm～0.08mm之间，优选0.013 mm，不允许出现负凹蚀。(PI、高频、高速、其它板材与FR-4混压不做凹蚀工艺)

- 当验收标准为国军标、航天标、宇航级标准时,随货需提供金相切片报告。★

3、镀层要求：★

| 铜厚要求 | 通孔、盲孔、层数＞2的埋孔 |  |  | 微盲孔 （定义：＜0.15mm的盲孔） |  | 中心埋孔 （2层的埋孔） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 孔铜-平均 | 25μm |  |  | 12μm |  | 15μm |
| 孔铜-最小 | 20μm |  |  | 10μm |  | 13μm |
| 金属种类 |  | 镀层类型 | 厚度 |  |  |  |
| 镀金手指区域 |  | 金厚最小 | 1.3μm |  |  |  |
|  |  | 镍厚最小 | 2.5μm |  |  |  |
| 常规镀金板（电镀镍金） |  | 金厚最大 | 0.46μm |  |  |  |
|  |  | 金厚最小 | 0.05μm |  |  |  |
| 镍（电镀镍金、沉金） |  | 镍厚最小 | 5.0μm |  |  |  |
| 金（金丝、金带键合区域） |  | 金厚最小 | 2.0μm |  |  |  |
| 锡-铅，熔融或焊锡涂层 |  | 铅锡厚度 | 覆盖和可焊接 |  |  |  |

4、线路: ★

客户不接受板边缺损,若存在板边或槽边露铜情况,需与客户确认板边或槽边避铜处理或接受披锋毛刺及缺损,效果如下图。

预审部分：

1、叠层设计:

①若客户无要求时,层间介质厚度应≥0.09mm;

②若客户无要求时,FR-4 板材Tg值需≥170℃;

③层间PP片应≥2张,Core对应配本结构也要满足≥2张;

- 因调阻抗导致无法满足上述要求时，由预审与顾客确认。

- 翘曲度:

若客户无要求时,翘曲度按≤0.75%控制。

CAM部分：

1、测试参数:

飞针测试参数要求：开路电阻不大于5Ω；最小绝缘电阻50MΩ。

2、序列号要求:

不允许序列号断号；

3、包装要求：

按序列号顺序包板；