（V2HG）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 4.其他 4） 5） | 20201218 | 技术协议杜香华2020-11-24V2J2;V2LU;V2LM;V2LQ;V2HG,V2R5顾客质量要求评审表V2 |

共用部分：

- 标记:

  - 板子上需要有周期标记和顾客PN号的版本号, 周期格式为YYWW-X, X为批次号；

  - 请加快捷全套标记。每个板都要盖电测章，电测章盖在标记附近，不要盖在盖在装元件的白字框内；

  - 生产周期、快捷标记、UL、94V0加于焊接面（优先加于字符层）；

  - 顾客资料中无ROHS要求时，不允许加ROHS或PB-FREE标记，工程预审把有ROHS要求信息指示给CAM；CAM人员对无ROHS要求的板在ERP包装工序的“型号包装”栏备注：标签和出货报告上不允许有ROHS或PB-FREE标记；

- 阻焊、字符:

  - 顾客要求绿油不能印多次，只能印一次，厚铜板如果需要印多次，也要保证绿油厚度不超过焊盘高度；

- 外形、拼板:

  - 顾客文件中没有要求，V-CUT角度默认：30+/-5°；

  - 未经顾客同意，不允许板尖角修改为圆角；

- 其他:

  - 请与顾客确认光绘文件后再下线；

  - 如果制板说明里没有说明表面工艺，由销售确定具体的表面工艺；

  - 每款板需提供一个coupon，coupon可加在生产拼版上，coupon文件见附件：

  - 翘曲度：翘曲度最大0.7%，扭曲高度不超过2.3mm

A）翘曲软件计算后对于理论翘曲＜0.1%的 板子直接制作；B）翘曲软件计算后对于理论翘曲≥0.1%的 板子，下发技术中心评审后，再和客户EQ确认；

  - 不允许阻焊起泡，在阻焊颜色符合喷涂要求的情况下优先选择静电喷涂

预审部分：

- 若客户叠层要求“DIELECTRIC THICKNESS ALL LAYERS EVENLY SPACED”，客户的说明是层间均分，工程各介质层需要均等；

- 顾客提供的PDF说明文件：00-MT60-1000-001 Printed Circuit Board Fabrication Specifications （Rev ：E ，Released Date：09/29/2010），忽略不用理会按《部分顾客要求》中内容制作即可；

- 对于Varian的板（可以在制板说明里看出），如果板上有Make in USA 则可以改为Make in China , 再加上Assembled in USA；

CAM部分： 无