（B4AK）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 板材、叠层：

  - 顾客说明文件中要求绝缘层厚度≥XXmm（禁用7628PP），表示完成层间厚度必须大于该最小值，设计叠层厚度比该最小值大20um；

  - 当顾客无指定具体高TG材料时，统一使用IT-180A ,不允许用S1000-2混用；

- 钻孔：

  - 无论顾客是否有要求，只要有一层完成铜厚≥3OZ，即视为厚铜板，孔壁铜厚最小25um，平均30um；完成铜厚＜3OZ，孔壁铜厚最小20um，平均25um；

- 线路、表面工艺：

  - 对于无铅喷锡工艺板，锡厚要求2—50um控制；

- 过孔工艺:

  - 顾客PDF文档中如过孔工艺要求：“双面湿膜阻焊，油为绿色，过孔阻焊并做塞孔加盖油处理”或PDF文档中无过孔要求时，过孔处理方式为：所有成品孔径小于等于0.6mm的过孔全部塞孔，且阻焊覆盖；

  - PDF加工说明中如有要求“开小窗的过孔按GERBER数据加工”或“所有过孔均阻焊，具体要求以GERBER数据为准”等其它特殊要求时，过孔处理方式为：按顾客PDF文档上的要求制作（即PDF文档上怎么要求就怎么操作）；

  - 要求塞孔饱满度≥80%;  盘中孔不塞孔，在另外一面加小窗处理；

- 外形、拼板:

  - 外形层都以GM1层来做，如果没有GM1层就按KEEPOUT层来做外形，其它机械层均为尺寸标注或限布区，不用理会；

  - 顾客要求取消拼板图中工艺边上加测试条的要求；

- 其他:

  - 必须核对客户制作说明中的孔径与实际钻孔孔径是否相符：

  - 顾客≥6层板，基本都是有电感要求的线圈板及有高压测试要求的板，需要顾客提供电感范围参数、测试频率参数、测试电平参数、测试点位置和测试说明、测试磁芯型号或测试磁芯（磁芯为实物需由顾客给到业务员）；具体可参照附件模式与顾客沟通；

预审部分：

1.标记：

- 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

CAM部分：

- CAM人员注意：如下图所示，有铅、无铅喷锡板内异形槽角处有NPTH时，孔径＜1.5MM的NPTH孔改在喷锡后二钻生产；