（M02N）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gy3 | - 普通TG板材必须使用生益型号,高TG板材可按我司默认选择； 删除 | 20171025 | M02n20171031 |
| Cam1 | 打叉板 | 20170728 | M02n20170742 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 不加我司任何标记，按顾客要求加顾客标记和周期；

- 板材、叠层：

  - 顾客要求板厚1.6mm, 对于4、6、8、10、12层板，如果顾客对叠层没有特别要求,叠层按照附件mo2n叠层.doc进行制作；

- 钻孔：

  - 孔铜最小20微米；

  - 钻孔公差要求：

| 钻孔属性 | 成品孔径范围 | 公差 |
| --- | --- | --- |
| PTH | D<=2MM | +/-0.1MM |
|  | 2<D<=5.3MM | +/-0.15MM |
|  | D>5.3 | +/-0.2MM |
| NPTH | D<=5.3 | +/-0.05 |
|  | D>5.3 | +/-0.1MM |

  - 槽孔公差, 槽长公差为+/-0.25mm、槽宽公差为+/-0.1mm控制；

- 线路、表面工艺：

  - 表面处理：金手指金厚0.375-0.625微米，倒角默认45度；倒角深度默认0.4MM，有特殊要求除外；

- 过孔工艺:

  - 如果文件内设计有BGA器件，需要书面确认BGA区域过孔是否需要做塞孔；

- 阻焊、字符:

  - 阻焊油墨为太阳或日本、台湾厂商油墨；

  - 不接受补阻焊油墨；

- 外形、拼板:

  - 允许在工艺边上加定位孔；

  - 外形公差+/-0.1MM，冲床公差+/-0.2MM；

  - V-CUT公差余厚和公差要求: 当单元板长宽尺寸都小于等于70mm时,V-CUT余厚按照板厚的30%+/-0.1mm控制；其他按照板厚的40%+/-0.1mm控制；

- 其他:

  - 翘曲度要求：有SMT板小于等于0.75%；其他板小于等于1.5%控制；

  - 工程制作完后,将光绘文件发给客户做钢网,不需要确认; 光绘发送至: liangzh@chinafastprint.com；

预审部分： 无

CAM部分：

1.打叉板：

顾客不允许打叉板和移植板