共用部分：

- 标记:

  - 该顾客默认不加我司所有标记（包括我司logo, UL标记、Date Code, 无铅标记、电测章 等），但是如果顾客文件中有要求，则按顾客文件中要求添加；

- 钻孔：

  - 孔偏：过孔焊环单边默认不小于0.1mm；

  - PTH孔公差:+/-0.08mm, 压接公差：+/-0.05MM；NPTH公差：孔≤6mm，公差+/-0.05mm ,＞6mm，公差+/-0.1mm；

  - 槽孔：尺寸小于3*6mm=+/-0.1mm，大于3*6mm=+/-0.15mm；

  - 孔铜：依据IPC-III级标准执行；

- 线路、表面工艺：

  - 碳油厚度需控制在6-15um，且碳油连接的线路电阻需≤30Ω；

  - 沉金金厚≥0.03um，各种金层下的镍层3um-5um；

  - 表面锡厚要求1-40 um；孔内锡厚要求≥7.5um；孔口拐角处锡厚≥1um；

  - 顾客不允许补线；

- 阻焊、字符:

  - 线上阻焊厚度大于15um，拐角阻焊厚度大于等于6um；

- 外形、拼板:

  - 外形尺寸统一按+/-0.15mm控制；

  - V-CUT角度：30+/-0.2度，槽口上下偏移公差：+/-0.1mm，余厚：1/3 板厚+/-0.1 mm

- 其他:

  - 翘曲度小于等于0.75%；

预审部分： 无

CAM部分： 无