（V2KR）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| FPC部分 | 增加补强区域的柔性桥连的要求 | 20191008 | 销售 |
| 共用4 | 包覆铜要求 | 20190722 | / |
| CAM1 | 无周期,仍需要求加周期 | 20180725 | 销售 |
| FPC |  | 20170119 | V2KR20170127 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

若果顾客要求加无铅标记或要求符合RoHS Compliance或要求符合RoHS，则加无铅标记,否则不添加无铅标志

2.  钻孔：

无公差要求的情况下可以按照如下公差要求控制：大于等于6.2mm的PTH孔公差按+/-5mil控制，大于等于6.3mm的NPTH孔公差按+/-4mil控制

3.  其他:

  - 给顾客提供光绘和贴片文件时，以ZIP的格式发送；

  - 客户不接受单拼报废，除有特别说明；

4. 包覆铜要求：

此客户当存在通孔树脂塞孔时，需要按包覆铜制作要求制作，不论验收标准为IPC II或III级，包覆铜厚度均按最小5um制作，我公司可以制作，若客户制板说明中要求包覆铜＞5um，需建议客户改为最小5um。

预审部分： 无

CAM部分：

客户要求阻抗测试条上面添加客户PN号以及周期 (加在字符或阻焊层上都可以), 当板内没有加周期标记时，阻抗测试条上仍需加周期标记

FPC：

- 挠性板和刚挠板，涨缩要求控制0.10%（万分之十）；（柔性板出现以下几种情况可以不用管控：1.单面有胶基材板件；2.压合补强次数≥2次的板件；3.铺铜率低于40%的板件；4.排线板件）

2. 针对补强区域的柔性桥连，将桥连区域的补强外形向板内缩小0.1mm制作，避免对位偏差导致的偏位