（v2j0_v2xp）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| Gy6 | 无要求 | 20180901 | 工程 |
| GY4 | 过孔工艺 | 20180725 | V2J0、V2XP、V2QQ、V2U8、G0QD20180709 |
| GY4 | 过孔工艺 | 20171204 | gc |
| 共用6 | 表面处理 | 20170818 | G0w220170830 |
| 共用3（1） | 钻孔公差 | 20170411 | V2J0,V2XP,V2QQ,V2U8,G0QD20170403 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 在客户无明确要求时，所有板子均不能加无铅标记；

- 板材、叠层：

  - 完成板厚文件中没有公差要求时，按+/-7mil制作；

- 钻孔：

1）当客户资料及制板说明未提到孔径公差的，不允许按照工厂内默认的公差，PTH、NPTH需要按照如下公差要求制作：

- ≤20mil的孔，公差按+/-3mil控制

- 20mil< hole < 100mi的孔，公差按照+6/-0mil控制

- ≥100mil的孔，公差按照+/-4mil控制

- 槽孔公差按照+10/-0mil控制.

2)孔盘等大且无电性能连接的，若顾客定义属性为PTH，可按NPTH制作。

- 过孔工艺:

单面盖油或双面盖油按塞孔制作

- 其他:

  - 打叉板含打“X”标记的SET数量应小于等于每批订单总数量的3%；

  - 顾客要求铝基板贴一层型号为WH536的保护膜；

6. 表面处理(无要求时):

水金板:Au最小0.05微米

预审部分：

- 如果说明中要求表面工艺为“soft electrolytic gold”(见下图)，且要求的金厚在我司正常镀金范围内，表面工艺按照普通镀金制作；

CAM部分： 无