（V2KN_V2KK_V2U2_V2BB_V32P_V2UW）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	0001终端
	
	20190828
	V2KN/V2KK/V2BB/V2U2/V32PV2KN-0001 通用说明陈素华2019-07-31顾客质量要求评审表

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
如下摘自顾客4112171  rev11.01
共用部分：
1. 标记:
1) 顾客不允许加FP LOGO，只允许加我公司的UL认证号和周期。如多层板加法：
                             [image: image1.png]MIS94V-0
8588W°




终端客户（SIERRA）增加如下要求：终端顾客代码：V2KN_V2KK_V2U2_V2BB_V32P _0001
    1.标记：

       1.在单元板上和工艺边上加标记、顾客PN及版本
       2.加在线路或阻焊层

       3.加周期、批次，周期格式如下图示：

          [image: image2.png]DDDY



  DDD为日，为年

          举例：001为一月第一天; 002为一月第二天;031为一月第31天；032为二月第一天，033为二月第二天，等等

                 2012年Y为2；...2019年Y为9
2.完成板厚定义：
      完成板厚包含外层阻焊及铜层厚度，若与DRAWING中板厚定义产生矛盾，则以此定义为准。

3.PP厚度公差:
	厚度≤2mil时
	+/-0.6mil

	2mil＜厚度＜10mil时
	+/-1mil

	厚度≥10mil时
	+/-10%


     4.材料：

          对于MC/EM板（销售会备注）需要用无卤素材料

     5.翘曲度：

          制板说明中无要求时，按最大0.5%

     6.铜厚公差
          制板说明中无要求时，铜厚公差按铜厚的25%控制；无特别说明时，顾客制板说明中的铜厚为完成铜厚

     7.孔径公差：     
	分类
	孔径范围(mm)
	公差

	PTH
	≤1.5
	+/-3mil

	
	＞1.5
	+/-4mil

	NPTH
	          /
	+/-2mil

	工具孔（SMT用）
	          /
	0+4mil


    8.表面处理：

       沉金：镍：3-8微米；对于商用产品金厚为：0.03-0.2微米，对于汽车工业产品金厚为：0.05-0.13微米

       硬金：镍2.5-6.4微米，金厚最小0.7微米

     OSP： 防氧化膜0.2-0.35微米

    9.假铜点：

       工艺边上加假铜点，如下图所示（也可以填实）

             [image: image3.png]®

t2’
Cross hatched patterning Round patterning
Line (L) 1 mm Diameter (D) 3mm
Space (S) 3 mm Space (S) 4 mm
Angle (A) 60°





   10.拼板注意点：

         如下图所示，图1是不允许的，图2是允许的，也就是每个单元板应具有相同的方向

                          [image: image4.png]EEH
Im_uI [}

(000 (000
|Co0l(0oog

HH

mmm1




    11 .机械公差（制板说明中无要求时）：

     机械公差包括：外形、板边槽到板边槽、V-CUT到V-CUT、板边槽到V-CUT、UNIT和SET均管控

     外形尺寸小于等于22mm*23mm时，公差按+/-0.1mm;其余外形尺寸公差按：+/-0.15mm；

     孔到铣槽公差+/-0.15mm；铣槽到铣槽公差+/-0.125mm

预审部分： 无
CAM部分： 无
