（V178）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| YS6 | Eq | 20180901 | V17820180902 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示

共用部分：

- 标记:

  - 对于非喷锡工艺的板，如客户无明确要求，不允许加无铅标记；

- 板材、叠层：

  - 顾客对基铜有要求时，需严格按客户要求制作，不允许更改。其基铜对其功能和信号有直接影响，如需更改（譬如因线宽线距不够等原因，包括外层优化改为0.333oz基铜制作），需与客户确认；

- 阻焊、字符:

  - 除非客户有特别说明，否则需移动或者删除上焊盘的字符(大铜面，大金面也一样)；

- 其他:

  - 对所有一面开窗一面盖油的板，没有特殊要求的情况下，请在盖油面加一个比孔单边大3mil的开小窗处理；

预审部分：

1,  顾客制板要求中材料要求用FR4，又没有指明具体型号的，请使用IT180A，不能用S1141

2,  如果顾客要求High TG FR4 170 ,请使用IT-180A 材料；

3,  对于客户要求绿色和黑色阻焊油墨的，如客户说明用亮光则用亮光，否则默认用亚光油墨，其它颜色(黄/蓝/红/白)可用亮光油墨，如(黄/蓝/红/白)有亚光库存油墨请用亚光(此条由预审执行，CAM不用理会，按制作通知单的颜色制作即可）；

4,  如果顾客提供网表文件，则要求必须核对网表，核对网表存在错误，请与顾客确认；

5,  客户文件要求IPC二级标准，同时又要求最小孔铜厚度为0.001inch(1mil,25.4um)，孔铜就请按照IPC二级标准制作; 若客户文件要求IPC三级标准，同时又要求最小孔铜厚度为0.001inch(1mil,25.4um)，孔铜就请按照IPC三级标准制作；

6.  EQ注意项：客户要求每次EQ收到客户回复邮件后，需要回复一封邮件告诉客户收到了。

CAM部分： 无