共用部分：

- 标记:

  - 除非顾客特别说明（比如要求RoHS Compliance），否则不添加无铅标志；

  - 客户要求需盖电测章在板上；

  - 加快捷全套标记；

- 钻孔：

  - 当顾客要求最小孔铜厚度为0.001”(25.4um)时，可按照最小孔铜厚度0.0008”(20um)，平均孔铜厚度0.001”(25.4um)制作；

- 线路、表面工艺：

  - 客户要求所有的SMT/SMD板必须添加反光点，具体加法如下：

A）反光点数量不能超过三个,可以等于3个，至少两个；

B）反光点大小为直径1mm，阻焊开窗为3mm，加在PCB板四周，距离板边6.35mm；

C）对于拼板交货的板，反光点加在附边上；对于单拼交货的板，反光点加在单元板内；

- 外形、拼板:

  - 客户对拼版方式、光学点、邮票孔及V-CUT、不能使用圆角等都做了明确要求，具体见如下附图： “Panelization_Default_REV_B.pdf”，此项补充要求适用于所有顾客要求快捷拼板的订单；

- 其他:

  - 在客户文件是单拼但要求提供拼板（包括只加附边）的情况下，请务必确认拼板光绘文件后再下线；

预审部分： 无

CAM部分： 无