（C12Q）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |
| 共用4 | 不允许残留引线 | 20170320 | C12Q20170339 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

- 制板说明中无要求时，加快捷标记，加周期标记。

- 线路、表面工艺：

  - 除客户有指定要求外，该客户针对所有光电板的订单，其金手指的金厚要求统一按≥0.38um控制；

  - 客户不接收插件孔破盘，如外层插件孔焊盘被削后，最小单边焊环需保证焊环与基铜的能力参数，否则必须与客户确认；

3）光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

- 阻焊、字符:

  - 除非客户原始设计为开通窗，否则SMT盘间必须保证阻焊桥；

- 其他:

  - 翘曲度≤0.75%；

- 光电板：

光电板不允许金手指引线残留（需采用蚀刻引线或者镀金+金手指工艺）

预审部分：

- 如是光电板则ERP报价条件需勾选光电板项，位置在限制批量上面；

CAM部分：

孔口阻焊厚度最小7微米