（V2LM）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 2.翘曲度 | 20201230 | 技术协议杜香华2020-11-24V2J2;V2LU;V2LM;V2LQ;V2HG,V2R5顾客质量要求评审表V2 |
| 共用1标记2） CAM1 | PN、版本号 打叉板 | 20200214 | V2J2/V30P/V35C/V2SF/V2LQ/V2H7/V2LU/V2LM00-MT60-1000-001_Rev J陈素华2019-12-03顾客质量要求评审表 |
| 预审2,3 | 翘曲、其他 | 20170106 | V2LM20161143 |
| 共用部分;1;3 | 电测章 | 20160622 | 销售 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

来自于顾客协议00-DS30-TBECAD-DR-R-SUP-001 VERSION :L

共用部分：

- 标记:

  - 生产周期：WWYY；

  - 生产周期、快捷标记、UL、94V0 、客户PN和最新版本号加于焊接面（优先加于字符层）

  - 电测试后加盖电测试章，位置位于快捷标记旁边,不要盖在元件的白字框内

  - 顾客文件中没有说明，PCB板上文本“MADE IN ____ ”空格处填写（或更改为）制造国家（即：CHINA）

- 外形、拼板:

  - 顾客文件中没有要求，V-CUT角度默认：30+/-5°

预审部分：

- 顾客提供的PDF说明文件：00-MT60-1000-001 Printed Circuit Board Fabrication Specifications （Rev ：E ，Released Date：09/29/2010），忽略不用理会按《部分顾客要求》中内容制作即可

2.翘曲度：

板厚（mm）                  翘曲要求（%），所有板扭曲高度不能超过2.3mm

1.6                          ≤0.56

1.2                          ≤0.65

≤1.0                          ≤0.7

3.其他：

顾客接受OSP膜层厚度0.25-0.45微米更改为按我公司0.2-0.6微米

顾客接受沉银银厚0.12-0.25微米更改为按我公司0.2-0.4微米

顾客接受V-CUT角度、深度及余厚按我公司规则

CAM部分：

1.不允许打叉板