共用部分：

- 板材、叠层：

  - 当制板说明中没有要求时，必须使用生益S1141板材，如有微盲孔设计，则使用IT-180A；

- 过孔工艺：

  - 当制板说明中没有要求时，孔：(当有电镀填孔和树脂塞孔的时候，就不需要绿油塞，可以统一按树脂塞孔)：

      - 盘中盲孔：文件设计有盘中盲孔时，采用电镀填孔工艺；

      - 盘中通孔：文件设计有盘中通孔时，必须采用非导电树脂塞孔工艺；

      - 其他区域通孔：盘中通孔以外的其他区域通孔，采用绿油塞孔工艺；

- 阻焊、字符:

  - 当制板说明中没有要求时，要求焊盘间距大于8mil时必须做阻焊，接收≤10%的阻焊掉桥；

  - 当制板说明中没有要求时，必须使用南亚LP-4G油墨，更换油墨必须通知客户；

  - 当制板说明中没有要求时，必须使用川裕ZSR-150型号，更换油墨必须通知客户；

- 其他:

  - 要求必须提供出货报告、电测报告、金相切片报告、可焊性报告、热应力报告；

预审部分：

如果制板说明及拼板图内没有关于标记要求，则不加我司任何标记，包括无铅标记和周期标记。顾客GERBER文件中已经有加好的标记时，则依顾客文件为准（此客户一般都是在每个小PCS内都有单板的序号及周期的,一般会标注在PDF拼板图纸内）

CAM部分： 无