（B42P）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一. 基本说明信息增加10，11，12 | 20190218 | / |
| 2 | 二. 孔、外形要求修改5，增加8，9。增加FPC要求 | 20190218 | / |
| 3 | 六. 标记要求增加3 | 20190218 | / |
| 4 | 增加第七点。 | 20190218 | / |
| 5 | 一. 基本说明信息增加13 | 20190305 | / |
| 6 | 八．叠层要求增加4.1.1 | 20190305 | / |
| 7 | 八．增加板厚公差要求4.1 | 20191016 | / |
| 8 | 八．增加板厚公差要求4.1.1 | 20191016 | / |
| 9 | 一. 基本说明信息增加14 | 20200831 | 502所产保会议纪要（兴森科技）20200822 |
| 10 | 二. 5.(1)，(2) | 20200831 | 502所产保会议纪要（兴森科技）20200822 |
| 11 | 二. 9 | 20200831 | 502所产保会议纪要（兴森科技）20200822 |
| 12 | 六. 2，3 | 20200831 | 502所产保会议纪要（兴森科技）20200822 |
| 13 | 八．增加板厚公差要求4.1.1，4.1.2，4.5 | 20200831 | 502所产保会议纪要（兴森科技）20200822 |
| 14 | 二.增加FPC要求2 | 20200831 | 502所产保会议纪要（兴森科技）20200822 |
| / | 优化刚性板工程客规 | 20200907 | 周炜专 |
| 15 | B42P工程制作特殊要求（应P6KS要求，增加备注铣切白色垫板要求） | 20201226 | 周炜专 |
| 16 | 铣切白色垫板要求改成黄色垫板（应P6KS要求，白色垫板有气味，需要替换） | 20210222 | 周炜专 |
| 17 | 十五.其他要求；第11点（终检反馈需要机加图做报告） | 20210225 | 周炜专 |
| 18 | FPC要求.4 | 20210624 | 李冲 |
| 19 | FPC要求.5 | 20220214 | 方荣昌110022军品顾客质量要求评审表 |
| 20 | FPC要求.5 | 20220321 | 502所客户要求收集反馈单方荣昌2022-03-10 |
| 21 | 一.2出货报告 | 20220516 | 石少华增加502出货报告要求2022-05-11110022 |

注：新增内容以蓝色字体显示。

一、刚性印制板通用要求(含刚挠板)：

1. B42P的订单分为正样、初样、模样，当标有“※（宇航级要求）”的为正样/初样，按附件要求执行，当标有模样的订单为国军标，要求见国军标。

2、出货报告（每批次）增加

A、PCB归档说明卡、加工技术说明；（均在在下图docx文件中）

B、机加图

所有订单预审将下图文件重新命名（前缀加我司生产型号-），并放到如下路径\\192.168.250.11\工程部文件\P6DC\2022\生产图纸\，MI备注：出货请提供PCB归档说明卡、加工技术说明、机加图（路径：\\192.168.192.11\工程部文件\P6DC\2022\生产图纸

\）

二、FPC要求：

1.对于刚挠板，当挠性区厚度不便测量时(如:挠性段过短等)，应提供挠性区域厚度测试的附连板，每张挠性基材两面均设计有相同的敷铜区域，并覆以相同的覆盖膜。测量挠性区厚度时，测点应位于覆铜区中央，具体设计要求如图10所示：

2.提供柔性处厚度（分层结构时提供单个柔性结构处厚度）和刚柔处总厚度理论值及公差到502所；出货报告中体现柔性处厚度和刚柔总厚度的实测值。

3.最小正凹蚀0.005mm，最大正凹蚀 0.08mm，但PI材料要求可见正凹蚀，不要求具体数值。

4.叠层设计：

不允许设计通槽流程，为了避免刚挠结合处藏锡珠问题只能设计半槽并先喷锡再开盖。流程设计为：“阻焊-钻透气孔-打印字符-…-固化-…-红胶带封透气孔-喷锡-…-开盖-…”流程,否则需要进行评审 。

5.检验要求：

- 请在热风整平流程和终检备注: 不接收刚柔板连接区藏锡。

- 喷锡前外露软板的流程,请在外形备注: 喷锡前外露软板的刚挠板每Unit X-RAY扫描并截图保存，生成纸质档X-Ray报告随货交付。

- 喷锡后开盖外露软板流程,不用拍X-Ray照片，请在终检备注:报告后附单页说明：“本型号采用喷锡后开盖外露软板流程，不会藏锡珠。”并盖品质检验章。