（S813）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审部分:1 | ROHS | 2016.04.25 | S81320160443 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 不加快捷标记和UL标记，仅按顾客文件要求格式加周期即可。（周期格式中如客户要求加供应商代码“FP”字母是允许的）；

- 线路、表面工艺：

  - 如果顾客文件中无要求，金手指处金厚按最小0.8um；

2）光电板如表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

- 其他:

  - 如果顾客文件中无要求，则要求大于50ohm阻抗公差按+/-8%控制，50ohm（含50ohm）以下的阻抗公差按+/-5ohm控制；

预审部分：

1.ROHS要求:

要求表面处理必须符合ROHS

CAM部分： 无