共用部分：

- 板材、叠层：

  - 符合如下5点中任一条件，必须使用高TG材料；

- 内或外层完成铜厚≥3OZ；

- 层数≥12层；

- 成品板厚度≥3.0mm；

- 客户Td要求≥320度、或要求使用TG 170、180；

- 板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜1.0mm；如仅是无铅喷锡，可以使用普通TG材料；

预审部分： 无

CAM部分： 无