（A617）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分1 | 打叉板 | 20160810 | A61720160816 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 线路、表面工艺：

  - 表面工艺为ENIG(沉金)时，如顾客无特殊要求，镍：4um-8um，金：0.05um-0.13um；

2.  标记

制板说明中无标记要求时，不加快捷标记及周期标记，若加标记时，标记加在空白处，要求在基材区域，不能加在大铜皮上，无法加时与顾客确认

3. 保证丝印不能上焊盘即可，不需要确认

预审部分：无

CAM部分：

1.打叉板:

不接受打叉板