（V2RQ）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分3 | 字符上大金面 | 20161217 | V2RQ20161217 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 若客户在图纸中没有明确要求“NO MANUFACTURERS LOGO’S OR MARKINGS ARE TO BE APPLIED TO THIS BOARD”，则我司可在GERBRE中G-FAST WW/YY位置添加UL logo、FP logo、date code，添加方式为： 用UL logo、FP logo、date code替换WW/YY， G-FAST需保留；

参考如下加法：

- 钻孔：

  - 顾客说明中无要求时，PTH孔壁铜厚：最小25um，若无法满足需与顾客确认放宽处理；

3.字符上大金面（锡面）：

如遇到客户原始文件有字符上大金面（锡面），需要EQ与客户确认移出大金面或削减字符

预审部分：

- 客户在PO, 图纸中若要求表面处理为NICKEL/GOLD FLASH，ELECTROLESS NI/AU，可直接按ENIG，无需与顾客确认；

CAM部分： 无