共用部分：

- 标记:

  - 标记包括厂标、生产周期、UL标志、防静电标记；

  - 公司标记优先采用油墨印在TOP面，如果TOP面印不下，可印在BOT面；

  - 如果采用蚀刻标记添加，蚀刻标记于导体的最小间距≥0.2mm；

  - 板内加不下快捷LOGO时，可以只加“F”字母；

- 钻孔：

  - 孔径公差：

  - 阶梯孔：（客户未注明按此角度默认制作）：

| 序号 | 检验项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 大孔孔径与小孔孔径（d1、d2） | 孔径及孔径公差和常规PCB保持一致 |
| 2 | 深度公差 | 下图，默认的需控制的为小孔深度I1，公差为+/-0.15mm，大孔孔深和小孔为封闭公差 |
| 3 | 大孔钻头角度 | 默认钻头角度为130度 |

- 线路、表面工艺：

  - 金手指金厚≥0.8um（客户为注明厚度默认按此执行）；

- 过孔工艺:

  - BGA过孔处理：测试小开窗的阻焊要求

- 对于0.8mm间距的BGA，BGA焊点与测试盘间距保证≥0.13mm；

- 对于0.8mm以上间距的BGA，BGA焊点与测试盘间距保证≥0.2mm；

- BGA焊盘与测试孔之间需要有阻焊桥；

- 对于0.8mm间距的BGA，测试小开窗直径不大于0.4mm（不管设计如何）；

- 对于0.8mm以上间距的BGA，测试小开窗直径不大于0.45mm（不管设计如何）；

  - 盘中孔：

a）SMT焊盘上的过孔不可以超过2个，如果设计机没有要求塞孔，则要从焊盘另外一面塞孔处理；

b）SMT焊盘上如果有多于2个的过孔，需要采用树脂塞孔制作；

- 阻焊、字符:

  - 中兴要求使用指定的阻焊油墨，阻焊油墨颜色与品牌型号对照表如下（如：预审指示使用绿色油墨，CAM在阻焊工序填写具体阻焊油墨型号 NANYA  LP-4G）：阻焊厚度要求：阻焊拐角厚度>=5 um；铜线上厚度最小10um;SMT处阻焊厚度不得高于焊盘35微米.

| 黑色 | TAIYO |
| --- | --- |
| 绿色 | NANYA LP-4G |
| 绿色哑光 | TAIYO PSR2000 MT |
| 红色 | NANYA |
| 蓝色 | NANYA |

对于阻焊定义焊盘(目前中兴的板基本没有阻焊定义焊盘):

  - 0.4mmQFP特别要求：

      - 对于1OZ铜厚焊盘间有阻焊桥，焊盘宽度需要≥0.18mm，如果焊盘设计大于0.2mm，允许削盘，保证阻焊桥；

      - 对于1OZ以上铜厚，焊盘间可不做阻焊桥，焊盘宽度需要保证≥0.23mm；

  - 对于细间距器件，pitch中心距≥0.4mm必须要加阻焊桥；

- 外形、拼板:

  - 外形尺寸公差，（也就是Q/ZX 00419 2010公差标准，即中兴标准），图纸或者GERBER文件中未注公差按照下表控制，图纸或者GERBER文件中有标注公差的以标注的公差控制  单位：mm

| 边长 | L≤100 | 100＜L≤300 | L>300 |
| --- | --- | --- | --- |
| 极限偏差 | +/-0.125 | +/-0.15 | +/-0.2 |
| 开内槽公差 | +/-0.125 |  |  |

  - 拼板V槽尺寸及公差，图纸未注公差按照下表控制：

| 板厚 | H≤0.8mm | 0.8＜H＜1.26 | 1.2＜H＜1.6 | H≥1.6mm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 余厚 | T=0.35+0.1/-0mm | T=0.35+/-0.1mm | T=0.4+/-0.1mm | T=0.5+/-0.1mm |

- 其他:

  - 该顾客顾客确认同W002确认流程，在中兴供应链—供方管理—PCB工程问题确认目录内提交；

  - 打叉板要求：Set中的UNIT数≤10unit时，允许有一个打叉；超过10unit时，允许有2个打叉板；

3) 厚铜（完成铜厚≥3OZ）PCB测试要求

A)耐电压测试：顾客有耐电压测试要求时，按顾客要求测试；没有说明时，按照中兴刚标测试（预审需要与顾客确认耐电压测试点）

B)电感测试：有线圈设计同时要电感测试，测试图形位置见如下图红色位置（顾客有电感值要求时，需与顾客沟通提供磁芯和参数，没有电感值要求时，测试方法等同华为电感测试）。

- 金属基板

  - 功放开槽尺寸公差+/-0.1mm；

  - 槽深尺寸公差+/-0.1mm；

  - 金属基板的定位孔削铜不可超过0.8mm；

  - 单面铝基板最大翘度度0.2%，双面及多层铝基板最大翘曲度0.4%；

预审部分： 无

CAM部分： 无