(A00N)顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	Cam5
	电测
	20181114
	Aa0ma00n20181115

	YS3
	HASL
	20180703
	A00N20180703

	CAM部分：4
	生产图纸
	2016.04.01
	AA0M,AA0N,AA0P,A00N20160337

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记：
1） 快捷标记加在字符层，周期格式为：WWYY,(顾客制板说明中特殊要求除外)；
2） 客户板内都设计有ROHS标记，但表面工艺为喷锡，不用确认，按客户要求制作；
3） 标记优先加在底层字符，若无空间加时，可加在顶层字符；

2. 板材、叠层：
1） 板厚公差：板厚大于等于0.8MM时，公差+/-10%；0.4-0.8mm时，公差+/-0.08mm；

2） 层间介质大于等于0.09mm；

3） 如果客户要求外层完成铜厚1.5OZ,如果我们做不到时需与客户确认；
4） 制板说明中有要求符合无铅制程或者注明无铅板需符合无铅OSP等表面工艺，此类要求需用高TG板材
3. 钻孔：
1) 孔盘等大且无电性能连接时，可按NPTH；压接孔孔铜1mil以上；

2) 客户有用图片抓出哪些是压接孔，但并未指出孔径时，需与客户确认；
3) 孔径公差：              
	孔径（MM）
	0-0.3
	0.31-0.8
	0.81-1.6
	1.61-6
	大于6

	PTH
	0.075/负无穷
	±0.075
	±0.1
	±0.15
	+0.3/-0

	NPTH
	±0.05
	±0.05
	±0.075
	±0.1
	+0.3/-0


4. 线路、表面工艺：
1） 最小焊环1mil；
2） 表面处理：

a) 硬金：镍大于等于3.81微米，金大于等于0.76微米

b) 软金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.05微米

c) 电金：镍大于等于2.54微米，金大于等于0.254微米

d) 铅锡厚度：2-25.4微米

3） 金手指：深度1.6+/-0.2mm,角度20度+/-5度,当板厚小于等于1.16mm时，深度大于等于0.5mm；

4） 附图所示焊盘对应一半在铜皮上，一半在基材上，且对应位置无焊盘和钻孔，按文件制作,无需确认；

        [image: image1.png]



        [image: image2.png]



5. 阻焊、字符：
1） 客户要求小于等于16MIL的过孔要塞孔处理时，在左右两边开窗带上的过孔不用塞孔，如果是单面开窗的测试孔或盘中孔都按塞孔做；
2） 若该客户要求做半塞孔（单面开窗过孔，非开窗面做阻焊半塞孔处理；双面开窗过孔，非元器件面做阻焊半塞孔处理），需满足盖油面不允许有金圈锡圈，制作过程中塞孔后有金圈、锡圈，再用阻焊盖住金圈、锡圈的制作效果客户也是接受的。工程制作按以下方式处理：

a） 表面工艺喷锡、无铅喷锡：按阻焊半塞孔流程B方式

b） 表面工艺沉金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作，沉金工序外发P1

c） 表面工艺镀金：阻焊按正常塞孔，单面开窗不掏曝光点制作

d） 其它表面工艺：确认建议做树脂塞孔

6. 外形、拼板：
1） V-CUT：
	板厚（H） 
	角度（度）
	余厚(mm)

	＜1.0
	45-60
	0.5+/-0.1

	1.0-1.6
	45-60
	1/2H+/-0.1

	＞1.6
	45-60
	1/3H+/-0.1,max=1.0


2） 如图所示拼板文件中部分位置的邮票孔设计与其余位置不一致时,

a) 单板与工艺边之间，按单排邮票孔设计，添加在单板侧

b) 单板与单板之间按双排邮票孔设计

        [image: image3.png]3mm

)| 1] ] ]

E
E
™

close





        [image: image4.png]



7. 其他：
1） 发顾客的确认单或钢网文件必须使用RAR压缩,如为ZIP顾客服务器将会隔离掉；

2） 翘曲度：

a) 对于无SMT的板，其翘曲度按0.70%控制；
b) 对于有SMT的板子，翘曲度按0.50%控制,且翘曲高度需满足：板子长边尺寸在200mm以下翘曲高度不超出1mm,长边尺寸在200mm以上翘曲高度不超出1.5mm；

预审部分：
1. 顾客允许我司不使用顾客说明中指出的半固化片型号；
2. 介质厚度调整与顾客要求的相差1mil以内无需确认，线宽调整与实际文件相差在0.5mil以内无需确认；
3. 顾客要求表面工艺符合ROHS，如果表面工艺是喷锡的可以直接更改为无铅喷锡
CAM部分：
1. 打叉板要求：在一块多拼板中，打叉板数量不得超过该拼板中单个PCB数量的20%，且拼板中最多打叉板数量为3片，（2-5拼，允许1片；6-10拼，允许2片；10拼以上，最多允许3片），每次叉板来料总数不得超过该批交货量的2%；对于阴阳拼板，不接受打叉板；

2. 阻焊油墨：线上阻焊厚度大于等于10微米，小于等于35微米；
3. 线路：流胶点和分流点的加法：外层：直径R30(mil),中心距50MIL，距离其他线或铜80mil以上；内层：直径R50(mil),中心距70MIL，距离其他线或铜80mil以上；

4. 生产图纸：

  客户要求提供交货板上最远两个光学点中心距图纸，公差如下（CAM提供标注有最远两个光学点中心距及公差到生产即可）：

	光学点中心距
	X≤500mm
	500mm<X

	公差
	≤4.0mil
	≤5.0mil


5. 电测要求：

最小绝缘电阻10MΩ，开路电阻10Ω

