以下顾客协议已转换到部分客户要求：

顾客协议编号：Document #:WI-ENG-03-B    REV.#:01

共用部分：

- 其他:

  - 打叉要求：拼板数2－4块的允许1个单元；拼板数5－10块的允许2个单元；拼板数10块以上的允许3个单元；

  - 所有RoHS的板都要随货提供RoHS报告；

3）如果工程在工艺边上加定位孔和反光点时，反光点默认为40MIL，反光点阻焊开窗82-120mil，定位孔默认126mil

4）无空间加电测章时，须要与顾客确认板边划线方式

5）如果顾客提供有SMT-REMOVE.GBR 或  SMB-REMOVE.GBR ,其为顶层或底层阻焊覆盖层

6）顾客说明中无标记要求时，在字符层加快捷全套标记（包括周期标记

预审部分：

- 优先等级：

采购单中的信息＞顾客制板资料中的信息

XXX-XXX-XXXXX．Fab Vxx.PDF中的说明＞Gerber中的生产信息

XXX-XXX-XXXXX．Panel Vxx.PDF中的说明＞Gerber中的面板信息

- 无板材要求时，使用IT180A材料

- 字符默认为白色

- 翘曲度默认为：0.7%

- 若无特殊说明均按ENIG制作；

- 如果顾客在制板说明中没有阻焊要求,则默认用哑光或半亚光绿色；

CAM部分： 无