（E016）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| CAM部分 | 1.金手指贴胶带要求 | 20211109 | 20211109销售邮件 |
| 共用部分 | 标记 | 20181124 |  |
| 预审1,cam1 | 金手指 | 20170726 | E01620170734 |
| 共用部分3 | 周期格式 | 20160914 | E01620160904 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 外形、拼板:

  - 如工艺边宽＞3mm，则工艺边全部按加铜皮处理；如果工艺边宽度≤3mm，工艺边不加任何分流作用的铜皮和阻流块；

2.表面处理:

表面工艺为镀金+金手指，水金金厚最小0.05um

3.标记:

制板说明中无要求时，加快捷标记，周期格式默认为YYWW，如果制板说明与此有矛盾直接按YYWW，无需确认

预审部分：

1. 表面处理:

如果顾客要求表面工艺为OSP+金手指时,工程直接更改为沉金+金手指

CAM部分：