共用部分：

预审部分：

- 顾客要求板材均需保证TG≥158，首选IT-180A；

2.  阻抗公差：内层+/-5%，外层+/-8%（不用理会制板说明中的公差要求）,需要指示给CAM

CAM部分：

顾客不允许假性露铜，所有孔口阻焊厚度最小7微米