（D00Q）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预审1 | 标记 | 20180110 | D00Q20180106 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记：

①、此客户默认加我司标记、UL标记、周期标记、符合无铅要求加无铅标记（有铅喷锡工艺不能加无铅标记）

②、如果制板说明中加标记要求与第①点矛盾，则以制板说明为准

- 板材、叠层：

  - 符合如下5点中任一条件，必须使用高TG材料：

  - 内或外层完成铜厚≥3OZ；

  - 层数≥12层；

  - 成品板厚度≥3.0mm；

  - 客户Td要求≥320度、或要求使用Tg 170、180；

  - 板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜1.0mmm；

  - 如仅是无铅喷锡，可以使用普通TG材料；

预审部分： 无

CAM部分： 无