共用部分：

- 标记:

  - 无特殊要求时，要求加快捷全套标记，加在阻焊层；

- 板材、叠层：

  - 顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

- 线路、表面工艺：

  - 表面工艺为沉金时，镍厚最小4um；

- 阻焊、字符:

  - 无要求时，阻焊颜色为绿色，阻焊桥不能开通窗；

- 外形、拼板:

  - 公差要求：

      - V-CUT:

板材                   余厚及公差                            板厚

FR4         板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm 公差+/-0.1mm     无

CEM3                  0.65+/-0.1mm                           1.6mm

CEM1                  0.65+/-0.1mm                           1.6mm

MCPCB                 0.65+/-0.1mm                           1.5mm

      - 机械公差：

  - 机械公差(见下图)：

上图中：     标识                尺寸                  公差要求

A                ≦500mm                  +/-0.15mm

>500mm                 +/-0.2mm

B                直径≦3.6 mm             +/-0.15mm

C                  无                      +/-0.1mm

D                直径≦3.6 mm             +/-0.15mm

E                直径≦3.6 mm              +/-0.08mm

直径>3.6 mm               +/-0.15mm

F                  无                      +/-0.25mm

G                直径≦1.0 mm ,每100mm   +/-0.05mm

H                每100mm                 +/-0.025mm

NPTH              直径≦6 mm              +0.1mm

直径>6 mm               +0.2mm

顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm           +0.05mm

PTH                直径≦0.4 mm(VIA)      +/-0.15mm

0.4到2.0mm            +0.15mm

直径>2 mm              +0.2mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

如果顾客在制板说明中说明机械公差按老的产品或见A5E00300300A,则按如下机械公差控制。

上图中：

a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

b、m     安装孔(mounting holes)

中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm

d     槽                                                      公差+0.20mm

k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm

大于2.0mm                    公差+0.20mm

i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm

> 6.0mm                   公差+ 0.2mm

c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm

h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+ 0.08mm

孔径大于3.5mm     公差按+ 0.2mm

预审部分：

1.验收标准：IPC三级；

2.翘曲度：0.7%；

CAM部分：

1.不接受打叉板

2. 如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）