共用部分：

- 过孔工艺:

  - 针对所有过孔一面阻焊开窗一面阻焊盖油的情况，需要在盖油面加上比孔单边大3mil阻焊开窗，避免阻焊入孔及流到另一面，不允许采取塞树脂后电镀铜的方法处理；

  - 对于过孔两面盖油的情况，当过孔孔径在我司塞孔能力范围内时按塞孔处理，当过孔孔径超出我司塞孔能力时按盖油处理；

- 阻焊、字符:

  - 当客户要求用Taiyo或同等阻焊时，可以用我们常规阻焊代替，只要阻焊颜色一致即可，不用确认；

  - 当客户字符上焊盘时可以直接移动不超过10MIL，无法移动时可以直接用阻焊开窗削除，字符点太小直接按文件制作，不用确认，接受模糊；

预审部分：

- 当客户要求用FR4 高TG时，直接用IT-180A材料，不用确认；

- 为了达到阻抗值可以调整叠层和线宽间距，优先调整叠层，但需确认；

- 对于客户要求“All Through hole vias may be plated shut” 意思是：过孔大小可以按我们加工能力缩小，不需要确认；

CAM部分： 无