共用部分：

- 板材、叠层：

  - 板厚≤1MM时，公差可按+/-0.1MM控制；

- 钻孔：

  - 孔径公差：PTH+/-3MIL,NPTH+/-2MIL；

- 线路、表面工艺：

  - 线宽：≤4MIL线，公差可按+/-1mil控制；

  - 沉金：镍厚＞3.81um，金厚＞0.0762um；

  - 蓝胶： 制板说明中无要求时，蓝胶厚度＞0.35mm；

- 过孔工艺:

  - 针对所有过孔一面阻焊开窗一面阻焊盖油的情况，需要在盖油面加上比孔单边大3mil阻焊开窗，避免阻焊入孔及流到另一面，不允许采取塞树脂后电镀铜的方法处理；

  - 对于过孔两面盖油的情况，当过孔孔径在我司塞孔能力范围内时按塞孔处理，当过孔孔径超出我司塞孔能力时按盖油处理；

- 其他:

  - 翘曲度：1.2mm≤板厚≤1.6mm时，翘曲度≤0.7%；板厚＞1.2mm时，翘曲度≤0.6%；

预审部分： 无

CAM部分： 无