（V2KN_V2KK_V2U2_V2BB_V32P_V2UW）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0001终端 |  | 20190828 | V2KN/V2KK/V2BB/V2U2/V32PV2KN-0001 通用说明陈素华2019-07-31顾客质量要求评审表 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

如下摘自顾客4112171  rev11.01

共用部分：

- 标记:

  - 顾客不允许加FP LOGO，只允许加我公司的UL认证号和周期。如多层板加法：

终端客户（SIERRA）增加如下要求：终端顾客代码：V2KN_V2KK_V2U2_V2BB_V32P _0001

1.标记：

1.在单元板上和工艺边上加标记、顾客PN及版本

2.加在线路或阻焊层

3.加周期、批次，周期格式如下图示：

DDD为日，为年

举例：001为一月第一天; 002为一月第二天;031为一月第31天；032为二月第一天，033为二月第二天，等等

2012年Y为2；...2019年Y为9

2.完成板厚定义：

完成板厚包含外层阻焊及铜层厚度，若与DRAWING中板厚定义产生矛盾，则以此定义为准。

3.PP厚度公差:

| 厚度≤2mil时 | +/-0.6mil |
| --- | --- |
| 2mil＜厚度＜10mil时 | +/-1mil |
| 厚度≥10mil时 | +/-10% |

4.材料：

对于MC/EM板（销售会备注）需要用无卤素材料

5.翘曲度：

制板说明中无要求时，按最大0.5%

6.铜厚公差

制板说明中无要求时，铜厚公差按铜厚的25%控制；无特别说明时，顾客制板说明中的铜厚为完成铜厚

7.孔径公差：

| 分类 | 孔径范围(mm) | 公差 |
| --- | --- | --- |
| PTH | ≤1.5 | +/-3mil |
|  | ＞1.5 | +/-4mil |
| NPTH | / | +/-2mil |
| 工具孔（SMT用） | / | 0+4mil |

8.表面处理：

沉金：镍：3-8微米；对于商用产品金厚为：0.03-0.2微米，对于汽车工业产品金厚为：0.05-0.13微米

硬金：镍2.5-6.4微米，金厚最小0.7微米

OSP： 防氧化膜0.2-0.35微米

9.假铜点：

工艺边上加假铜点，如下图所示（也可以填实）

10.拼板注意点：

如下图所示，图1是不允许的，图2是允许的，也就是每个单元板应具有相同的方向

11 .机械公差（制板说明中无要求时）：

机械公差包括：外形、板边槽到板边槽、V-CUT到V-CUT、板边槽到V-CUT、UNIT和SET均管控

外形尺寸小于等于22mm*23mm时，公差按+/-0.1mm;其余外形尺寸公差按：+/-0.15mm；

孔到铣槽公差+/-0.15mm；铣槽到铣槽公差+/-0.125mm

预审部分： 无

CAM部分： 无