（S7M4）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用3（2），5（4）， |  | 20170510 | S7M4201070437 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 加快捷全套标记及周期标记，若板小无法加，需与顾客确认；

- 钻孔：

  - 孔盘等大或孔大盘小，且无电性能连接的孔按NPTH制作；

  - NPTH孔径公差：+/-0.05mm，槽孔公差：+/-0.15mm；

- 线路、表面工艺：

  - 金手指：倒角角度：20+/-5度，深度：1.6+/-0.2mm；

  - 沉金：Ni：≥2.54um；Au：≥0.05um

- 过孔工艺:

  - 成品孔径≤16MIL时，必须阻焊塞孔（允许树脂塞）；

- 阻焊、字符:

  - SMD管脚间距＞9MIL时，需保证有阻焊桥；

  - 金手指阻焊开整窗；

  - 若金手指开窗与阻焊开窗间的阻焊桥不足0.5mm时，则允许阻焊盖金手指顶部，满足阻焊桥最小0.5mm；

  - 顾客接受的阻焊油墨如下：

TAMURA DSR-2200 C-7BSX 浅绿色光面油墨 AMURA DSR-2200 K-31D 深绿色光面油墨 LEARONAL OPSR-5600GM 浅绿色哑光面油墨 TAIYO PSR-4000 Z26 浅绿色光面油墨 TAIYO PSR-4000 GF5 深绿色光面油墨 GOO PSR550B 浅绿色光面油墨

- 外形、拼板:

  - 顾客有拼板要求，但无指明拼板方式时，采用0间距V-CUT，不加工艺边；

  - 无论板外角是否是R1.5mm的倒角，按R1.5mm的倒角做，若有工艺边，为了倒角，允许铣到工艺边里；

- 其他:

  - 翘曲度：有BGA时，按0.5%（翘曲值不超过1.6mm）；无BGA时，按0.75%；

  - 打叉板：1个SET中最多允许1UNIT打叉；

交货数量小于等于1000时，最多可接受10个打叉；

交货数量小于等于5000，大于1000时，最多可接受20个打叉；

交货数量小于等于10000，大于5000时，最多可接受50个打叉；

预审部分： 无

CAM部分： 无