（V2R1）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分10 | 翘曲度 | 20201225 | 协议补发 |
| 共用部分9 | 回流焊要求 | 20201013 | 20200922 陈昕邮件20200928周炜专邮件 |
| 共用5 | 4）拼板添加备注 | 20200313 | / |
| CAM5 | 电测章 | 20191218 | V2R1V2R1 代码添加电测章潘平彬2019-12-18顾客质量要求评审表 |
| 共用3（3） | 无铅喷锡 | 20190107 | V2R120190104 |
|  | 翘曲 | 20181218 | 工程 |
| 共用4（1） | 阻焊油墨 | 20181217 | V2R1，V3C3,V3GI-0001,S79G, V2YQ-V3HB,B50Y B321 V33R-000120181217 |
| 预审5 | TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料 | 20180921 | 销售 |
| 共用6 | PSR2000MT | 20180228 | V2YQV2R120180214 |
| Ys5 | 材料 | 20170420 | 20170432 |
| 表头 | 以下来源于文件 | 2016.04.11 | V2R120160409 |
| 共用部分：2,17 预审７ | 压接孔公差 铜厚 | 2016.04.09 | V2R120160405 |
| 共用部分5;4 | 拼板 | 2016.04.01 | V2R120160401 |
| 共用部分5;1 | 流胶点 | 2016.03.17 | 李佳 |
| 预审:2;3;5;CAM:4 | 验收标准,外形拼板 | 2016.03.16 | V2YQ20160227 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

- 无特殊要求时，必须加快捷全套标记，加在底层阻焊层无铜区，若无法加全套标记时，需与顾客确认

- 若顾客制板说明中有关于无铅标记要求时，则按顾客要求，若无关于无铅标记要求时，则不允许加无铅标记。

- 钻孔：

压接孔公差(来源于文件C25439-A3-A2-*-7442、QRS A25000-B1000-A1-*-25)：

| 序号 | 表面工艺 | 完成孔径(mm) | 孔径公差(mm) | min孔环(mm) | min孔铜/max孔铜(um) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 0.6 | +/-0.05 | 0.05 | 25/50 |
| 2 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 0.75 | +/-0.05 | 0.1 | 25/50 |
| 3 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 0.825 | +/-0.05 | 0.1 | 25/50 |
| 4 | 沉锡 | 0.85 | +/-0.05 | 0.1 | 25/50 |
| 5 | 沉锡 | 0.95 | +/-0.05 | 0.1 | 25/50 |
| 6 | 沉锡 | 1.05 | +/-0.1 | 0.1 | 25/50 |
| 7 | 沉锡 | 1 | +0.1-0 | 0.1 | 25/50 |
| 8 | 有铅喷锡\无铅喷锡 | 1 | +0.09-0.06 | 0.1 | 25/50 |
| 9 | 有铅喷锡\无铅喷锡 | 1.27 | +0.17-0 | 0.225 | 25/50 |
| 10 | 沉锡 | 1.29 | +0.15-0 | 0.225 | 25/50 |
| 11 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 1.45 | +0.09-0.06 | 0.225 | 25/50 |
| 12 | 有铅喷锡\无铅喷锡 | 1.6 | +0.09-0.06 | 0.225 | 25/50 |
| 13 | 沉锡 | 1.6 | +0.1-0 | 0.225 | 25/50 |
| 14 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 2.9 | +/-0.05 | 0.2 | 25/50 |
| 15 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 3 | +0.15-0 | 0.2 | 25/50 |
| 16 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 3.1 | +/-0.05 | 0.2 | 25/50 |
| 17 | 有铅喷锡\无铅喷锡\沉锡 | 4.3 | +/-0.05 | 0.2 | 25/50 |

- 线路、表面工艺：

  - 不允许删除内层孤立盘；

  - 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：允许移线或削孔盘≤2mil（单边），除线路正常补偿外，焊盘只允许加大≤2mil（单边），超出时需提出确认；

  - 表面工艺：（顾客表面工艺代码如下）：

（604）为选择性镀金

（782）为沉锡

（795）沉金，镍厚范围4-6um

（799）无铅喷锡

注意：若顾客GERBER文件中有SMD盘，请将喷锡（包括有铅和无铅）表面工艺更改为沉锡

（SMD盘的识别方法：确定有无贴片文件 或者确定有无客户提供的MARK点 或者确定文件中是否有贴片焊盘存在）

4)碳油板:

在工艺边上加碳油测试条,见下图(测试焊盘大小无要求),测试焊盘间的电阻不超过500欧.

- 阻焊、字符:

  - 阻焊桥不能开通窗；无要求时，阻焊颜色为绿色哑光油墨，顾客接受如下阻焊油墨型号（预审与CAM均需要在EDS系统中录入所使用的阻焊油墨型号）：

| 颜色 | 光泽度 | 是否含卤素 | 型号 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绿色 | 亮光 | 有卤 | LP-4G/G-05A | 南亚 |
|  |  |  | HSR-200 GK01SH | 海田 |
|  |  |  | PSR-4000 G23K | 太阳 |
|  |  | 无卤 | LP-4G/G-91 | 南亚 |
|  | 亚光 | 有卤 | PSR-2000 MT | 太阳 |
| 蓝色 | 亮光 | 无卤 | LP-4G/B-50 | 南亚 |
|  | 亚光 | 有卤 | R-500 MBLH | 永胜泰 |
| 黑色 | 亮光 | 无卤 | PSR-4000 EG23 | 太阳 |
|  | 亚光 | 无卤 | PSR-2000 ME8H | 太阳 |
| 红色 | 亮光 | 有卤 | LP-4G/R-36 | 南亚 |
| 白色 | / | 无卤 | R-500 WH | 永胜泰 |
| 黄色 | 亮光 | 无卤 | LP-4G/Y-31 | 南亚 |

  - 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：针对BGA或贴片焊盘，客户原始设计有阻焊桥时，必须保留阻桥制作。无法保留时必须提出与客户确认；

  - 顾客不允许修改GERBER，但经过工艺确认按如下方式制作：当字符需要移动时，需要提出与客户确认。削后无法辨认的字符需要与客户确认；

- 外形、拼板:

  - 非单拼交货的订单若客户原向提供好了拼板实体，且工艺边上没有设计铜皮或阻流点时，我司需与客户确认加铜皮或阻流点。若客户提供的只是UNIT，我司按拼板图要求进行拼板，这种情况可以按我司规则加铜皮或阻流点，无需与客户确认。

  - V-CUT公差要求：

| 板材 | 余厚及公差 | 板厚 |
| --- | --- | --- |
| FR4 | 板厚的1/3，最小0.3mm，最大0.8mm 公差+/-0.1mm | 无 |
| CEM3 | 0.65+/-0.1mm | 1.6mm |
| CEM1 | 0.65+/-0.1mm | 1.6mm |
| MCPCB | 0.65+/-0.1mm | 1.5mm |

顾客要求的V-CUT角度不可更改，如要更改必须确认

  - 机械公差：

当客户图纸当中未标注尺寸公差，且制板说明文件中也没有公差说明（如下图1）时：

请按照外形公差+0/-0.3mm，铣内槽按+0.2/-0mm制作(此公差对于金属化铣槽较严格，槽宽2.5mm以内直槽可以用钻槽方式制作，其余情况铣槽需外发金属基板CNC制作，技术中心已评审)，此公差要求来源于顾客协议F25022-F4242-X-*-*-7435.pdf）。

图1

其余机械公差(见下图2)：

图2

上图中：     标识                尺寸                      公差要求

B                                           +/-0.15mm

C                  无                        +/-0.1mm

D                直径≦3.6 mm               +/-0.15mm

E                直径≦3.6 mm               +/-0.08mm

直径>3.6 mm                +/-0.15mm

F                  无                        +/-0.25mm

G                                            +/-0.1mm

H                  每100mm                 +/-0.025mm

NPTH              直径≦6 mm               +0.1mm

直径>6 mm               +0.2mm

顾客指定参考孔        直径≦3.6 mm            +0.05mm

PTH                直径≦0.4 mm(VIA)       +/-0.1mm

0.4到2.0mm             +0.1mm

直径>2 mm               +0.15mm

PTH SLOT            宽方向公差              +0.2mm

长方向公差              +0.3mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM板厚时，需要与顾客确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

如果顾客在制板说明中没有说明依据A5E02020200 或  SN 71505时,则按如下机械公差控制

上图中：

a        外形公差:                                          小于等于500mm，公差-0.3mm,大于500mm,公差-0.4mm

b、m     安装孔(mounting holes)

中心到边框距离                                       公差+/-0.15mm

d     槽                                                      公差+0.20mm

k     PTH                         小于等于2.0                 公差+0.15mm

大于2.0mm                    公差+0.20mm

i    NPTH                         ≤ 6.0mm                  公差+ 0.1mm

> 6.0mm                   公差+ 0.2mm

c   安装孔(Diameter of mounting holes)                     公差+ 0.05mm

板厚                                         +/-10%(小于1MM时，需确认板厚公差)

其他                                         +/-0.15mm

g    PTH孔间距               <600mm                公差+ /-0.08mm

h    PTH与NPTH孔间距        <600mm                孔径小于等于3.5mm  公差按+ 0.08mm

孔径大于3.5mm     公差按+ 0.2mm

4)拼板(以下要求来源于文件顾客协议F25022-F4242-X-*-*-7435.pdf):备注：下图的邮票孔设计为成品板要求

A)当板尺寸较小,我司需要以拼板交货时，优先按照以下图桥连邮票孔方式拼板,预审EQ时,需与客户确认拼板DRAWING图，图上需要标注拼板外形尺寸，单元板尺寸

B) 对于顾客设计好的拼板（单拼板或多拼板交货），只有桥连没有邮票孔时，按照以下拼板方式增加邮票孔，不需EQ确认。

C)当客户在PDF drawing中有intended ribs are 2-3mm wide in marked places 或break web in marked places according to F25022-F4242-X-*-*-7435, edge after the disconnect smooth时，优先按照以下方式桥连+邮票孔拼板,不需EQ确认。

6. ERP注意项:

删除

7. NOPE：

在没有与客户确认情况下不可更换材料

8. 阻抗板：

顾客要求提供阻抗测试条

9. 100%回流焊要求：客户设计符合如下任何一项要求时在电测前添加回流焊流程

HDI

混压板

按照公司密集孔规则，当对应板子需要执行“跳钻”命令时

外层RTF铜箔

按PCN20181002自动识别出有“无铜区”时

埋铜块

10.翘曲度

无要求时，按长边最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm，两者取小

技术部评审结果如下

翘曲度小于等于0.7%可以满足（需理论翘曲≤0.1%）板任意一个角翘曲高度＜2.4MM，需板长边长度≤342MM

①.理论翘曲≤0.1%且长边长≤342MM的板可以直接制作

②.理论翘曲＞0.1%或对长边长＞342MM的板，按软件建议值与客户建议翘曲)

CAM需要在终检—功能检查备注扭曲的计算公式为（扭曲高度/1*长边长度）*100%

预审部分：

- 板厚公差：

顾客要求板厚公差超公司能力时，需要与顾客确认；

- 验收标准：

SN71505 Edition 2015-10（包含IPC-III级标准）

- 翘曲度：

无要求时，按最大0.7%并且翘曲高度不能超过2.4mm

- (删除)

- 材  料

客户在制板文件中对TG值（非无卤素材料）有具体说明时，TG150材料但没有指定材料具体型号要求时请统一用联茂IT-158。我司工艺规定的“表面工艺为无铅喷锡使用高TG”时，请也使用联茂IT-158材料(工艺陈黎阳经理评审已通过)。我司工艺规定的以下条款使用高TG时，使用TG170材料，没有指定材料具体型号要求时，可使用公司主推的高Tg FR4材料，但是高TG材料成本由公司承担。

a、内或外层完成铜厚≥3OZ

b、层数≥12层

c、成品板厚度≥3.0mm

d、板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜0.8mm

e、小于等于0.5pitch板

f、盲埋孔

g、凹蚀订单

TG170材料但没有指定材料具体型号要求时可使用公司主推的高Tg FR4材料。

NP更改单：在客户没有要求更改材料或给PCN的情况下， 材料不可做任何替换

- 顾客GERBER文件:

顾客GERBER文件中的PASTE,metal-mask,glue-mask可以忽略

7. 铜厚：对于双面板和单面板，客户叠层里的铜厚都是指基铜（如若没有其它特殊说明情况下）。

对于多层板，客户叠层里的外层铜厚是指基铜（如若没有其它特殊说明情况下）。

CAM部分：

- 当外层基铜小于等于35微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于50UM

当外层基铜小于等于70微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于60UM

当外层基铜小于等于105微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于80UM

当外层基铜小于等于140微米时，请在ERP中“最小导体表面阻焊厚度”填写：大于等于10UM,小于等于100UM

若外层基铜为12um，阻焊高度与SMD焊盘高度之差≤10微米    若外层基铜为12um，且板中有小于等于0,65mm pitch，则顾客要求该PITCH处，阻焊超出焊盘高度≤10微米

- 打叉要求:

不接受打叉

- 阻  焊:

如下图所示情况，不允许更改顾客阻焊大小（正常补偿除外）,即周边铜皮包围和铜皮上的开窗不允许更改大小

- 标  准:

满足SN71505 Edition 2015-10的同时，也要满足IPCIII级标准

- 电测章

每个单元板(unit)都需加“E”字标记电测章，盖在快捷标记旁边；如位置不足,可盖在不影响贴装的位置,需避开元件的白色字框内或线路上。