（v2u8）顾客特殊要求
	更新项目序号
	更新项目名称
	更新时间
	客户协议编号

	共用4
	过孔处理
	20180725
	V2J0、V2XP、V2QQ、V2U8、G0QD2018079

	共用3
	表面处理
	20170818
	G0w220170830

	共用2
	孔径公差
	20170411
	V2J0,V2XP,V2QQ,V2U8,G0QD20170403

	
	
	
	


备注：更新的内容以蓝色字体显示。
共用部分：
1. 标记:
1) 顾客说明中要求加无铅标记时，则加无铅标记，否则不许加无铅标记；
2. 孔径公差
   当客户资料及制板说明未提到孔径公差的，不允许按照工厂内默认的公差，PTH、NPTH需要按照如下公差要求制作：

（1） ≤20mil的孔，公差按+/-3mil控制

（2） 20mil< hole < 100mi的孔，公差按照+6/-0mil控制

（3） ≥100mil的孔，公差按照+/-4mil控制

（4） 槽孔公差按照+10/-0mil控制.
3. 表面处理:
  水金板:Au最小0.05微米
4.过孔处理:

     单面盖油或双面盖油按塞孔制作
预审部分： 无
CAM部分： 无
