共用部分：

- 板材：

  - 符合如下5点中任一条件，必须使用高TG材料：

      - 内或外层完成铜厚≥3OZ；

      - 层数≥12层；

      - 成品板厚度≥3.0mm；

      - 客户Td要求≥320度、或要求使用Tg 170、180；

      - 板内密集散热孔（各层均直接钻在铜皮上或花焊盘上，数量以≥3*3界定）孔径补偿后孔壁间距＜1.0mm；

      - 如仅是无铅喷锡，可以使用普通TG材料；

预审部分： 无

CAM部分： 无