（S7U6）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用7，预审4 | 盘中孔，材料 | 20190514 | 销售 |
| 公共5（2,3,5）6 | v-cut,桥连 | 20190513 | 320039PCB采购技术协议-2019-03-26-正式版甘九林2019-05-10顾客质量要求评审表 |
| 预审2,3 | 标准，翘曲 | 20171215 | S7U620171226 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

共用部分：

- 标记:

  - 制板说明中无要求时，则加快捷全套标记；

  - 若制板说明中无要求, 则在BS层开窗4mm*5mm，如BS无合适位置可开加在TS, 在该窗口内盖章；如无合适开窗区，按BO、TO顺序加在字符层，丝印框采用10mil线，丝印框大小5mm*6mm，并且允许加在盖绿油的铜导体上。如果整板均无合适位置则可通过划线标识。CAM在ERP中注明；

- 钻孔：

  - 孔盘等大且无电性能连接，并且顾客未说明孔属性，则按NPTH，若顾客注明为PTH，则按负焊盘制作；

  - 孔径公差：

| 孔径(MM) | 0-0.3 | 0.31-0.8 | 0.81-1.6 | 1.61-2.5 | 2.51-6.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PTH | +/-0.076 | +/-0.076 | +/-0.076 | +/-0.076 | +/-0.076 |
| NPTH | +0.05 | +0.05 | +0.08 | +0.1/-0 | +0.3-0 |

- 线路、表面工艺：

  - 允许加泪滴；

  - 可删除内层非功能性焊盘；

  - 网格间距不足时，允许填实或加大间距；

  - NPTH落在大铜皮上时，允许削铜；NPTH到线路距离小于9MIL时，允许移线或削铜，离孔边9MIL；

  - 不允许板边露铜，内层允许削铜离板边15mil，外层允许削铜离板边8mil,对于V-CUT板，允许削铜离V-CUT线20mil，但不允许线变细；

  - 制板说明中无要求时，金手指倒角深度0.5MM，角度45度；

- 阻焊、字符:

  - 板外字符一律删除；

  - 字符重叠时，少则移，多则与顾客确认；

  - 允许字符上过孔焊盘；

  - 允许字符上大铜面；

- 外形、拼板:

  - 需要V-CUT的板，顾客又无注明，则按照V-CUT间距20mil，V-CUT线的垂直边最大尺寸不应超过16英寸，对于角度及深度要求，按如下参数处理：

| 板厚 | V-CUT角度 | 筋厚 |
| --- | --- | --- |
| 0-1.0mm | 30︒ | 0.4±0.15mm |
| 1.0-1.6mm | 45︒ | 0.4±0.15mm |
| 大于1.6mm | 60︒ | 0.5±0.15mm |

  - 桥连：若制板说明中无要求时，则桥宽1.6mm,每3英寸单位设计2个桥,并发给顾客确认

  - 邮票孔：若制板说明中无要求时，则孔径1.0ｍｍ，相邻孔总新距１．２５ＭＭ，一组５个孔

  - 外形公差：板边倒角（30度、 45度、 70度）+/-5度;；键槽、凹槽开口公差+/-0.13mm；

  - 工艺边：需要加工艺边、且顾客没有尺寸说明时，则工艺边宽度按照5mm,并发给顾客确认

- 提供光绘：

顾客要求提供光绘文件，无需光绘确认。

7.过孔处理：

要求盘中孔采用树脂塞孔

预审部分：

- 顾客制板说明中无制作说明时，默认制作方式：HASL, 绿油，白字

2.  验收标准：IPC III级

3.  翘曲度：无要求时，按小于等于0.75%

4.  板材：制板说明中无要求时，使用高TG材料

CAM部分： 无