（C11Z）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 共用部分 | 5序列号 | 20210407 | 20210319工艺与客户确认的结果 |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

1. 最小孔铜要求: 埋孔≥13um，盲孔≥20um，通孔≥25um

2. 线路层不允许额外增加泪滴

3.标记：制板说明中无要求时，不加FP标记，不加周期标记。

4.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009。

5.序列号:序列号允许断号，但不允许重号，走大板流程：字符---终固化---序列号---终固化---后工步