（C1AG）顾客特殊要求

| 更新项目序号 | 更新项目名称 | 更新时间 | 客户协议编号 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20181124 | 标记 |

备注：更新的内容以蓝色字体显示。

1．顾客无要求时：板材按IT180A制作；表面处理按有铅喷锡制作；阻焊颜色一律为绿色；字符为白色；内层基铜为35um、外层基铜为18um；

2．金属化孔径公差如下

| 孔径范围 | 公差范围 |
| --- | --- |
| 0.25mm以下时 | +/-0.08mm |
| 0.25~1.6mm | +0.1/-0.05mm |
| 1.61~2.5mm | +0.15/-0.05mm |
| 2.51~6.3mm | +0.2/-0.05mm |

3．非金属化孔径公差为 +/-0.1mm；

4．压接孔孔径公差为 +/-0.05mm

5．单面板成品焊环要求单边8mil

6．花孔（即星月孔）处理如下:

1)周围的小孔要金属化；

2)中心大孔为非金属化；

3)底层全上绿油，但中心非金属化注意需开窗；

7．过孔处理方式：

①过孔≤0.45mm,要求塞孔,过孔＞0.45mm时,需盖油（注意是顾客的原始过孔孔径）。

②客户无特殊要求，BGA区域过孔塞孔。

③盘中孔要求全部塞孔。

④过孔孔径≤0.45mm时，单面阻焊开窗需塞孔处理。

8．当SMT管脚间距≥8MIL时，必须要制作阻焊桥；＜8MIL时，可以开整窗处理。

9．孔铜要求按按照国军标制作,最小为20um,平均为25um；

10．金手指要求镍厚为≥2.5um，金厚≥0.76um；金手指、锡手指倒角角度为30-45度之间，选择倒角度数需根据金手指边到板边距离来定，倒角后不能伤到手指、角度优选较小度数的原则。

11．我司UL标志优先加于底层字符，但不能与PCB板文件名和日期放在同一层，如PCB板文件名与日期在底层，则标志加于顶层字符，如加不下时需确认。

12．如果客户文件没有特别说明，键槽、凹槽开口（比如金手指凹槽处）的外形公差为≤±0.13MM。CAM制作时，此点要在ERP外形处备注清楚尺寸及公差。

13．V－CUT余厚选择见下图：

14．邮票孔一般为1.0mm，孔中心间距为1.5mm；

15．确认联系方式：确认邮箱为：

mp_scm@mail.maipu.com；确认工程师为：黄大勇，028-87825515；

同时需要抄送到以下邮箱：

mpcg1@mail.maipu.com；zhoutao@mail.maipu.com

16．电测测试电压为40-250V

17．工程确认过的问题汇总见附件，确认的结果已经在附件中有说明。

18.标记：制板说明中无要求时，加FP标记，加周期标记。

19.验收标准：制板说明中无要求时，GJB362B-2009。